北京光华荣昌汽车部件有限公司

厂址：北京光华荣昌汽车部件有限公司邮编：102204

电话：010-89774311           传真：010-89774311      EMAIL：

会议纪要

编号：2019-05-14

| 主题 | 成都工厂后视镜质量问题梳理 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2019-05-14 | 地点 | 会议室 |  |  |  |
| 主持：葛雁宇 记录：郑金玉 签发： |  | 出席人员 项目组：苏东、刘鹏、李凯、郭立冬、沈文标 成都工厂：李开富、张菊香、朱小军 质量管理本部：葛雁宇、郑金玉 |  |  |  |  |
| 内 容 |  |  |  | 责任人 |  | 完成日期 |
| 一、BC316外后视镜质量问题： |  |  |  |  |  |  |
| 1、合模线明显，左面罩R角缺胶： 方案：河北工厂5月11日将模具发往模具厂进行维修，预计维修周期22天，模具返回河北工厂时间6月初； |  |  |  |  | 吕广华 | 6月5日 |
| 2、面罩转向灯头处毛刺： 方案：5月10日成都工厂张菊香现场在河北确认，该位置产品状态确认合格； |  |  |  |  | 张菊香 | 5月10日 完成 |
| 3、面罩漆面印痕：因喷漆温度按工艺调整到75度，漆膜硬度降低，不符合要求 方案： 1.河北工厂每批次对产品进行铅笔硬度测试，提供检测报告； 2、赵化胜赵工与油漆供应商确定调整方案； |  |  |  |  | 赵化胜 | 5月21日 |
| 4、转向灯黑点杂质： 方案：5月15日供应商依成都工厂提供质量标准挑选工厂内库存—5月15日挑选完成； 供应商与大众客户确认标准，传递给成都工厂（需要大众客户签字认可） |  |  |  |  | 张菊香 | 5月19日 完成 |
| 5、转向灯与面罩按压异响：因面罩缺失未能验证 方案：转向灯与面罩接触扣位进行调整，转向灯已改善完成，已到达工厂，需要现场确认装配结果； |  |  |  |  | 李凯 | 5月17日 |
| 6、面罩装配困难： 方案：现场查看产品，确认整改方案； |  |  |  |  | 郭立冬 葛雁宇支持 | 5月15日 |
| 7、苏总现场接客户电话：三角垫合件需要我司增加双面胶——执行到5月26日 方案：重新下发设变，确认双面胶张贴位置，宽度及取消时间； |  |  |  |  | 郭立冬 | 5月26日 |
| 8、面罩两侧按压异响： 方案：1.5月14日确认，模具厂提供产品为201mm；设计标准203.72mm；现实物尺寸203.76～204.6mm，面罩尺寸符合设计； 2、确认卡框尺寸，确认面罩尺寸，确认装配后面罩与卡框加强筋配合状态与数模差异； 3、河北工厂5月16日提供面罩三坐标报告； |  |  |  |  | 李凯 | 5月16日 |
| 9、卡框按压虚位： 方案：确认卡框尺寸，确认面罩尺寸，确认装配后面罩与卡框加强筋配合状态与数模差异，（与面罩大有关）； |  |  |  |  | 郭立冬 | 5月16日 |
| 10、卡框扣位返修后失效： 方案：1.解决异响问题可以降低返修的发生；2.异响解决前采用更换的方式返修 |  |  |  |  | 李凯 李开富 | 5月15日 |
| 11、折拢异响： 方案：5月15日成都工厂生产后视镜，现场去除下镜壳扣位进行验证，计划验证50套，开线前生产5件领导层评审确认，OK后执行验证。模具进行报价，并进行产品验证； |  |  |  |  | 李凯 郭立冬 | 5月16日 |
| 12、316-0压镜片工装与311压镜片工装通用，调整困难、费时，且无法保证压合一致性 方案：工厂生产调整； |  |  |  |  | 李开富 | 5月15日 |
| 13、基板上三个螺钉孔孔径不一致： 方案：因本次供应商提供镶件型号错误，供应商重新提供镶件，确认到货时间； 5月16日供应商发出想镶件预计5月17日下午到； |  |  |  |  | 吕广华 郭立冬 | 5月17日 |
| 14、镜片调节耐久实验、折叠衰减实验需要重新做实验，样件制作2件完成，实验时间等刘水泉刘总通知试验； |  |  |  |  | 李凯 | 持续 |
| 二、BC311外后视镜质量问题： |  |  |  |  |  |  |
| 1、面罩难装配&左后视镜面罩与下镜壳间隙大： 方案：5月15日河北工厂发出模具，返修周期22天，预计6月10日返回； |  |  |  |  | 郭立冬 | 6月10日 |
| 2、左（右）后视镜下镜壳与卡框间隙大 方案：装配时评价，装配手法能否解决间隙的不一致性，验证计划成都工厂计划5月15日确定，已调整确认 |  |  |  |  |  | 客户让步放行 |
| 3、折叠异响： 方案：由设计提供整改数据，在基板增加限位，进行模具修模；5月17日设变单完成； |  |  |  |  | 郭立冬 | 5月30日 |
| 三、3GD内镜质量问题： |  |  |  |  |  |  |
| 1、球窝直径标准要求15.8±0.05，实测15.55-15.70，球窝垂直方向尺寸偏小： 方案：调整球窝直径标准，可以满足折叠力要求； 模具返回后进行工艺参数调整试模，控制球窝尺寸，验证失效，力值不满足； 3、供应商商5月16日将模具镶件发到成都工厂，镶件尺寸调整到15.8mm（原16mm） |  |  |  |  | 李凯 李开富 | 5月15日模具到 5月16日验证 |
| 2、镜壳与卡框装配后四周段差明显 方案：四周R角新模具有所改善，带样品回北京与冯永江总评价，预计5月21日 |  |  |  |  | 葛雁宇 | 5月21日 |
| 3、镜片按压松动异响: 方案：镜壳筋位加高1mm，确认模具修复时间及产品状态；成都工厂委外维修，报价中； |  |  |  |  | 郭立冬 | 5月20日 |
| 四、18D内镜质量问题： |  |  |  |  |  |  |
| 1、手柄防错样件已给曾超，由质量确认整改状态； |  |  |  |  | 朱小军 | 5月15日 完成 |
| 2、镜框按压异响、虚位： 方案：新具模（4月底）确认模具维修时间，样件返回时间，组织装配，老模具未维修； 5月17日进行新模具试模； |  |  |  |  | 郭立冬 | 5月20日 |
| 3、卡框与镜壳装配后段差明显： 方案：四周R角新模具有所改善，带样品回北京与冯永江总评价，预计5月21日 |  |  |  |  | 葛雁宇 | 5月21日 |
| 五：316-1外后视镜质量问题： |  |  |  |  |  |  |
| 1、法兰盘左右易装错 方案：因国外采购，由工厂包装标识进行区分； |  |  |  |  | 李开富 | 5月15日 |
| 2、摄像头无法电解 方案：新产线规划时增加检测设备； |  |  |  |  | 李凯 | 持续 |
| 3、线束左右易装错 方案：已通知供应商更改，左侧白色标签，右侧蓝色标签 |  |  |  |  | 李凯 | 16日到货合格 |
| 六、会议决议： |  |  |  |  |  |  |
| 1、风险点：客户提出18D内镜皮纹颜色不合格，现316/311外镜外观件模具皮纹颜色不合格； |  |  |  |  |  |  |
| 2、后续模具就近维修，由成都工厂找寻模具返修资源，由厂家进行报价，反馈至集团吕广华处签字确认回执，费用由研发部门承担； |  |  |  |  |  |  |
| 3、大众反馈316桔皮： 方案：1.注塑原料由黑色变更为本色（冯总同意）（过度消耗2000件）； 2.底漆色漆漆膜厚度减薄，5月14日提供样件有所改善； 3.5月15日河北工厂喷涂师赵化胜一同前往大众工厂进行样件评价，已签样件； |  |  |  |  | 赵化胜 苏东 | 完成 |
| 主送：参会人员 |  |  |  |  |  |  |
| 抄送： |  |  |  |  |  |  |
| 表单：No.GR-71-05-02（A/0） A4（210mm×297mm） |  |  |  |  |  |  |