[image: image1.png]



陕汽集团商用车有限公司


技 术 协 议

                              协议签订地：宝鸡市高新大道172号                            

                                          编号：                    
甲方：陕汽集团商用车有限公司

乙方：北京光华荣昌汽车部件有限公司
依据国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，经过充分协商，就甲方选用乙方生产的 L3000右置右液压左固定座椅         一事达成如下技术协议：
1、 乙方开发座椅产品，零件图号如下表1:

                            表1

	序号
	零件号
	零件名称
	备注

	1
	DZ15221511021
	L3000右液压座椅
	

	2
	DZ15221511022
	L3000左固定座椅
	


2、 乙方生产的产品应符合下表所列的国家标准、国际标准的要求，并满足甲方装车的质量及技术要求。
2.1乙方提供产品执行标准如下表：

                            表2

	序号
	标准编号
	标准名称

	1
	GB 8410-2006
	汽车内饰材料的燃烧特性

	2
	GB 11562-2014
	汽车驾驶室员前方视野要求及测量方法

	3
	GB 20071-2006
	汽车侧面碰撞的成员保护

	4
	GB 7258-2012
	机动车运行安全技术条件

	5
	GB 11550-2009
	汽车座椅头枕强度要求和试验方法

	7
	GB 15083-2006
	汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试

验方法

	10
	GB/T 11563-1995 
	汽车H点确定程序

	11
	GB/T 5453-1997
	纺织品 织物透气性的测定

	12
	GB/T 55-1993
	汽车座椅动态舒适性试验方法

	13
	QC/T 850-2011
	汽车座椅聚氨酯泡沫

	14
	QC/T 55-1993
	汽车座椅动态舒适性试验方法

	15
	QC/T 56-1993
	汽车座椅衬垫材料性能试验方法

	16
	QC/T 844-2011
	汽车调角器技术条件

	17
	QC/T 805-2008
	汽车滑轨技术条件

	18
	CNCA-02C-060:2005
	机动车辆产品强制性认证实施规则（汽车内饰件产品）

	22
	GB 11552-2009
	乘用车内部凸出物

	24
	Q/SQ100201.1-2014
	未注公差 第1部分 金属件

	25
	Q/SQ100201.2-2014
	未注公差 第2部分 非金属件

	26
	Q/SQ102007-2012
	汽车安全带及其安装固定点技术条件


 注：标准（国标、欧标或行业标准）的最新版本适用于本协议，暂缺的标准（未发布标准、欧标或行业标准）在设计过程中以附件形式进行补充。
2.2乙方提供的产品应符合甲方图纸要求，产品外观应无划伤，无锈蚀，无涂层脱落及其他影响表面质量的问题；
2.2乙方提供的产品必须满足国家、企业在环境、职业安全方面的规定。

3、 乙方对所提供的产品应满足如下技术要求：

3.1    功能要求

3.1.1 座椅

    座椅各项功能应满足SAE J833，5百分位女性到第95百分位男性人机舒适性要求，降低对人体脊柱和肌肉的损伤，具体功能见3.2.1.1；座椅可靠性，安全性，舒适性应满足3.2.2，3.2.3和3.2.4章节要求。

3.1.2 座椅支架

座椅支架应焊接牢固、精准，保证所承载的座椅及其他相关功能件可靠连接；支架自身支撑强度好、运输及装配稳定性好、保证部件准确装配。

3.2 性能要求

3.2.1 座椅性能要求

    产品性能满足甲方的标准和图纸要求。座椅总成的使用寿命、固定点强度、设定参数、零件可维修性、外观等满足设计要求。

3.2.1.1 基本参数

座椅功能配置及基本参数见下表

	功  能
	主座椅
	副座椅

	
	DZ15221511021
	DZ15221511022

	座椅前后调节
	200mm
	-

	座椅高度调节
	前端60mm

后端55mm
	-

	靠背角度调节
	65°-145°
	65°-145°

	刚度调节
	（40-130）kg
	-

	备注：“●”为标配，“-”为不可选。


3.2.1.2 泡沫要求 

座椅泡沫材料性能要求如下表：

	名称
	座垫
	靠背及头枕
	试验标准

	密度kg/ m3
	60±10
	45±10
	GB/T 6343

	泡沫回弹率％
	≥55
	≥55
	GB/T 6670

	压陷硬度N（40％）
	220-270
	220-270
	GB/T 10807

	断裂伸长率％
	≥115
	≥115
	GB/T 6344

	压缩50%永久变形率％
	≤8
	≤8
	GB/T 6669

	拉伸强度kPa
	≥120
	≥120
	GB/T 6344


3.2.1.3 滑轨要求

a) 座椅总成安装在总成检具上应保证同步锁止，滑轨总成空载滑动力≤120N；

b) 滑轨运动区域内涂润滑脂；

c) 滑轨表面不得有划伤，要求滑轨滑动灵活、可靠、同步（拉杆脱开后应会自由滑动）。

3.2.1.4 面料要求

座椅包覆面料由乙方按照甲方的要求推荐，并由甲方确认，其阻燃性满足GB8410要求。

3.2.1.5 调节机构要求

  调节机构应操纵灵活、方便、锁止可靠，无卡滞及失控现象。

  a）高度调节：扳动高度调节锁止手柄的力应≤68N；

  b）水平调节：扳动前后水平调节锁止手柄的力应≤68N，使座椅向前和向后滑动的力应≤196N；

  c）靠背角度调节：扳动调节锁止手柄的力应≤55N。

3.2.2 安全性要求

3.2.2.1 座椅阻燃性能

座椅非金属材料的阻燃性能应符合GB8410－2006的要求，不大于100mm/min。
    3.3 特殊要求

 a) 对于国家规定需强制性检测的零部件，需通过国家的相关检测并获得3C认证。
 b) 对于国内外市场要求不同的零部件或性能要求，若甲方要求，乙方应在开发阶段必须同时另行按设计进行开发。

4、 知识产权及保密

 4.1对于甲方提供给乙方的图纸、数据、企业标准等技术资料，未经允许，乙方不得以任何方式泄露给第三方，否则，对此造成的任何后果予以赔偿并负相应的法律责任；

 4.2协议规定的专供甲方产品，外观造型知识产权属于甲方（除塑料件部分因借用乙方成熟平台产品知识产权归乙方所有），未经允许，乙方不得以任何方式泄露给第三方，否则，对此造成的任何后果予以赔偿并负相应的法律责任；

4.3甲方的各种标识只准许用于供应甲方生产或售后服务需要使用的产品；

4.4甲乙双方关于知识产权及保密的其余未尽约定，均以双方签订的《商业秘密保密协议》为准。
5、 权利和义务

  5.1甲方的权利和义务:甲方有义务协调乙方就其供应产品的研发、生产过程中的相关事项。

  5.2乙方的权利和义务：

  5.2.1 乙方应按照甲方的技术质量以及供货周期要求进行研发生产；
  5.2.2 乙方保证采用与批量生产方式相同工艺与工装制造工装样件，并对工装样件进行图纸和技术标准所规定的各项试验；
  5.2.3 保证对甲方提供的各类样品、技术资料及与此有关的信息加以保密。
6、 争议解决方式：

  所有与本协议有关的或因本协议引起的争议，双方应通过友好协商解决，如在规定时间内不能达成协商，需要通过诉讼解决的，则上述争议应在甲方所在地人民法院解决。

7、 本协议经甲乙双方签字并盖章后生效。本协议一式2份，其中甲方执1份，乙方执1份。

甲方：陕汽集团商用车有限公司   乙方：北京光华荣昌汽车部件有限公司
                （盖章）                               (盖章)

代表：                                代表：

批准：                                批准：

联系电话： 0917-3370914               联系电话：010-60793358
传真： 0917-3370914                   传真：

邮箱： sqxm3000@126.com               邮箱：

PAGE  

