
材料试验结果

1
编号：3-05-01QR-04   版本：A0
	供方名称

Supplier
	北京光华荣昌汽车部件有限公司
	零  件  号
Part Number


	SQX3000-6805000

	材 料 名 称

Name of Material

	试 验 机 构 名 称

Name of Laboratory
	北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室
	零 件 名 称
Part  Name


	底座模块化总成

	SAPH440


	试验类型

Type of Test
	额定值/规范

Rating/Regular
	供 方 测 量 结 果

Supplier Test Results
	合格

O K
	不合格

Not OK

	光谱分析
	C≤0.21%
	0.20
	合格
	

	光谱分析
	Si≤0.3%
	0.3
	合格
	

	光谱分析
	Mn≤1.5%
	1.5
	合格
	

	光谱分析
	P≤0.03%
	0.03
	合格
	

	光谱分析
	S≤0.025%
	0.024
	合格
	

	光谱分析
	Alt≥0.01%
	0.01
	合格
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注：

	检验员/日期

Examination Clerk
	
	审核/日期

Superior Verification
	


性能试验结果

编号：3-05-01QR-10 版本：A0
	供方名称

Supplier
	北京光华荣昌汽车部件有限公司

	零 部 件 号
Part Number

	SQX3000-6805000


	试 验 机 构 名 称

Name of Laboratory
	北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室
	零 部 件 名 称
Part  Name

	底座模块化总成


	试验项目

Type of Test
	要  求

Requirement
	试验

次数

Test FREQ
	试件

数量

QTY Tested
	供方试验结果和试验条件

Supplier Test Results 

and Test Conditions
	合格

O K
	不合格

Not OK

	性能试验
	屈服强度≥305MPa
	3
	3
	308，305，306
	合格
	

	性能试验
	抗拉强度≥440MPa
	3
	3
	441，441，442
	合格
	

	性能试验
	断后伸长率≥34%
	3
	3
	35，35，34
	合格
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注：

	检验员/日期Examination Clerk
	
	审核/日期

Superior Verification
	


材料试验结果

3
编号：3-05-01QR-04   版本：A0
	供方名称

Supplier
	北京光华荣昌汽车部件有限公司
	零  件  号
Part Number


	SQX3000-6805000

	材 料 名 称

Name of Material

	试 验 机 构 名 称

Name of Laboratory
	北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室
	零 件 名 称
Part  Name


	底座模块化总成

	Q235

	试验类型

Type of Test
	额定值/规范

Rating/Regular
	供 方 测 量 结 果

Supplier Test Results
	合格

O K
	不合格

Not OK

	光谱分析
	C≤0.22%
	0.20
	合格
	

	光谱分析
	Si≤0.35%
	0.34
	合格
	

	光谱分析
	Mn≤1.4%
	1.2
	合格
	

	光谱分析
	P≤0.035%
	0.030
	合格
	

	光谱分析
	S≤0.035%
	0.032
	合格
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注：

	检验员/日期

Examination Clerk
	
	审核/日期

Superior Verification
	


性能试验结果

编号：3-05-01QR-10 版本：A0
	供方名称

Supplier
	北京光华荣昌汽车部件有限公司

	零 部 件 号
Part Number

	SQX3000-6805000


	试 验 机 构 名 称

Name of Laboratory
	北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室
	零 部 件 名 称
Part  Name

	底座模块化总成


	试验项目

Type of Test
	要  求

Requirement
	试验

次数

Test FREQ
	试件

数量

QTY Tested
	供方试验结果和试验条件

Supplier Test Results 

and Test Conditions
	合格

O K
	不合格

Not OK

	性能试验
	抗拉强度：370-500Mpa
	3
	3
	422，425，412
	合格
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注：

	检验员/日期Examination Clerk
	
	审核/日期

Superior Verification
	


材料试验结果

4
编号：3-05-01QR-04   版本：A0
	供方名称

Supplier
	北京光华荣昌汽车部件有限公司
	零  件  号
Part Number


	SQX3000-6801100

	材 料 名 称

Name of Material

	试 验 机 构 名 称

Name of Laboratory
	北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室
	零 件 名 称
Part  Name


	坐盆总成
	ST12

	试验类型

Type of Test
	额定值/规范

Rating/Regular
	供 方 测 量 结 果

Supplier Test Results
	合格

O K
	不合格

Not OK

	光谱分析
	C≤0.1%
	0.08
	合格
	

	光谱分析
	N≤0.007%
	0.006
	合格
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注：

	检验员/日期

Examination Clerk
	
	审核/日期

Superior Verification
	


性能试验结果

编号：3-05-01QR-10 版本：A0
	供方名称

Supplier
	北京光华荣昌汽车部件有限公司

	零 部 件 号
Part Number

	SQX3000-6801100


	试 验 机 构 名 称

Name of Laboratory
	北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室
	零 部 件 名 称
Part  Name

	坐盆总成


	试验项目

Type of Test
	要  求

Requirement
	试验

次数

Test FREQ
	试件

数量

QTY Tested
	供方试验结果和试验条件

Supplier Test Results 

and Test Conditions
	合格

O K
	不合格

Not OK

	性能试验
	抗拉强度270~410MPa
	3
	3
	388，396，405
	合格
	

	性能试验
	屈服强度≤280Mpa
	3
	3
	275，279，273
	合格
	

	性能试验
	断裂伸长率≥28%
	3
	3
	29，32，31
	合格
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注：

	检验员/日期Examination Clerk
	
	审核/日期

Superior Verification
	


材料试验结果

5
编号：3-05-01QR-04   版本：A0
	供方名称

Supplier
	北京光华荣昌汽车部件有限公司
	零  件  号
Part Number


	SQX3000-6805005

	材 料 名 称

Name of Material

	试 验 机 构 名 称

Name of Laboratory
	北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室
	零 件 名 称
Part  Name


	头枕骨架
驾驶员座靠背焊接总成
	SAPH440


	试验类型

Type of Test
	额定值/规范

Rating/Regular
	供 方 测 量 结 果

Supplier Test Results
	合格

O K
	不合格

Not OK

	光谱分析
	C≤0.12%
	0.12
	合格
	

	光谱分析
	Si≤0.3%
	0.3
	合格
	

	光谱分析
	Mn≤0.5%
	0.49
	合格
	

	光谱分析
	P≤0.035%
	0.030
	合格
	

	光谱分析
	S≤0.035%
	0.030
	合格
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注：

	检验员/日期

Examination Clerk
	
	审核/日期

Superior Verification
	


性能试验结果

编号：3-05-01QR-10 版本：A0
	供方名称

Supplier
	北京光华荣昌汽车部件有限公司

	零 部 件 号
Part Number

	SQX3000-6805005


	试 验 机 构 名 称

Name of Laboratory
	北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室
	零 部 件 名 称
Part  Name

	头枕骨架
驾驶员座靠背焊接总成


	试验项目

Type of Test
	要  求

Requirement
	试验

次数

Test FREQ
	试件

数量

QTY Tested
	供方试验结果和试验条件

Supplier Test Results 

and Test Conditions
	合格

O K
	不合格

Not OK

	性能试验
	抗拉强度：370-500Mpa
	3
	3
	420，425，422
	合格
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注：

	检验员/日期Examination Clerk
	
	审核/日期

Superior Verification
	



