附表

座椅面料描述表

面套加工生产厂 ：上海国利汽车真皮饰件有限公司

| 序号 | 产品总成名称/ 型号 | 零件名称 | 零件型号（图号） | 商标 | 单一或层积复合材料 |  |  |  |  | 添加剂 | 可否满足抽样要求 | 材料供应商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 层数 | 材质 | 厚度 （mm） | 加工工艺 | 各层间 结合工艺 |  |  |  |
| 1 | C40DB前排座椅总成-右 D4201D（A00109642）、D4201D（A00109639）、D4201D（A00109641 | 面套面料 | 4991670 IG53 | 无 | 第一层 | # PVC | # 3.0 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 广东天安新材料股份有限公司 |
| 2 | C40DB前排座椅总成-右 D4201D（A00109640）、D4201D（A00109639） | 面套面料 | 超纤 | 无 | 第一层 | # PU面层 | # 1.2 | 复合材料 | -- | -- | 可以 | 上海华峰超纤材料股份有限公司 |
|  |  |  |  |  | 第二层 | # 超纤底层布 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | D4201D（A00108171） | 面套面料 | CA-1.2mm | 无 | 第一层 | # PU | # 1.2 | 层积复合 | -- | -- | 可以 | 上海华峰超纤材料股份有限公司 |
|  |  |  |  |  | 第二层 | # PA |  |  |  |  |  |  |

| 变更履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 时间 | 版本 | 变更前 |  | 变更后 |  | 变更人 | 备注 |  |
| 1 | // | // | 0/A |  |  |  |  |  | 新单元 |  |
| 2 | // | 2020.9.4 | 1/A | 无CA-1.2mm面料 |  | 新增CA-1.2mm面料 |  | 柴鹏 | 扩项 |  |