编号:

北京光华荣昌汽车部件有限公司

技术协议书

名称:    见零件明细

图号:    见零件明细

供方: 天津琪安科技有限公司

需方: 北京光华荣昌汽车部件有限公司

批准:(签字)

技术协议

北京光华荣昌汽车部件有限公司(以下称需方)与  天津琪安科技有限公司  就

C50EB-C13舒适性泡棉  达成如下协议:

1. 需方提供给供方生产本协议规定的产品的有关技术资料,该技术资料包                    括附件所列的有关零部件图纸、技术要求以及技术标准和样品。

2.  需方若修改零部件图纸、更改技术要求等应及时通知供方。

3.  供方保证按本协议附件3所规定的图纸、样品、技术标准和要求进行生产, 首次提供产品,由质量部与技术开发部对样品进行鉴定,合格后,方可批量供货, 需方可以在任何时候去供方进行产品质量检查。

4.  供方不得将附件所有内容向第三者转让。

5.  需方按附件所规定的图纸及技术标准验收,供方应提供给需方性能检测报告,样品提供一份、以后每年3月份向需方提供一份报告, 产品质量达不到要求,需方拒收。

- 产品的包装箱(盒、袋)外面必须有产品名称、数量、生产日期、生产厂家名称,若有特殊要求另加说明，运输过程中不得损伤产品。

7.  产品必须有合格证，或出厂检验报告单。

8.  其它要求见附件。

9.  本协议会签一式二份,并加盖供需双方红色印章,供需双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

10. 本协议所包括的零部件,凡在本协议会签之前由其它协议所规定的有关图纸、技术文件及一切技术问题,如与本协议不符,则应以本协议为准。

11. 若有其它本协议未规定条款,由双方协商议定。

需方: 北京光华荣昌汽车部件有限公司           供方：天津琪安科技有限公司

年       月       日                            年        月       日

附件一、零件明细

| 序号 | 零部件编码 | 零件名称 | 单车用量 | 材料 | 重量（kg） | 工艺 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCS0011376 | 靠背舒适性海绵A | 2 | PUR | 0.0200 | 下面背胶、上面PP无纺布 | 如下图所示 |
| 2 | SCS0011380 | 靠背舒适性海绵B | 2 | PUR | 0.0226 | 下面背胶、上面PP无纺布 |  |
| 3 | SCS0011381 | 靠背舒适性海绵C | 2 | PUR | 0.0200 | 下面背胶、上面PP无纺布 |  |
| 4 | SCS0011403 | 坐垫舒适性海绵A | 2 | PUR | 0.0135 | 下面背胶、上面PP无纺布 |  |
| 5 | SCS0011404 | 坐垫舒适性海绵B | 2 | PUR | 0.0141 | 下面背胶、上面PP无纺布 |  |
| 6 | SCS0011405 | 坐垫舒适性海绵C | 2 | PUR | 0.0135 | 下面背胶、上面PP无纺布 |  |

泡棉图示：

1.舒适性泡棉：

靠背舒适性泡棉A/靠背舒适性泡棉B/靠背舒适性泡棉C             坐垫舒适性海绵A/坐垫舒适性海绵B/坐垫舒适性海绵C

附件二、技术资料清单

| 序号 | 资料名称 | 资料编号 | 页数 | 资料来源 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品数模 |  |  | 需方提供 供方确认 | CATIAV5R20或Stp格式 |
| 2 | 产品图纸 |  |  | 需方提供 供方确认 | Tif格式图纸 |
| 3 | 产品技术和质量要求 |  |  | 需方提供 供方确认 | 技术协议和质量协议 |
| 4 | 产品试验标准 |  |  | 需方提供 供方确认 | DVP和材料试验相关标准 |
| 5 | 产品检测报告 |  |  | 供方提供 需方确认 | 按DVP和材料试验大纲提交 |
| 6 | PPAP |  |  | 供方提供 需方确认 | 提交等级4级 |
| 7 | 产品特殊特性清单 |  |  | 供方提供 需方确认 | 按要求提交 |
| 8 | A、B、C、D表 |  |  | 供方提供 需方确认 |  |
| 9 | 全尺寸检验报告 |  |  | 供方提供 需方确认 | 按要求提交 |
| 10 | 备件清单、检具清单 |  |  | 供方提供 需方确认 | 按要求提交 |
| 11 | DVP计划 |  |  | 供方提供 需方确认 | 按要求提交 |
| 12 | 零件CAMDS材料数据表 |  |  | 供方提供 需方确认 | 按要求提交 |
| 13 | 汽车禁用物质要求检测报告 |  |  | 供方提供 需方确认 | 需方认可的第三方实验室，1次/年(见下文说明) |
| 注：供方提供资料必须包含简体中文版 |  |  |  |  |  |

附件三、产品技术和质量要求

1.产品技术：

a） 压缩应变力变化（%），按照ASTM D3574-2017 及客户技术要求的规定进行试验，压缩75%，70℃×22h，标准要求≤±20%

b） 压缩应变力（kPa），按照ISO 3386-1规定的方法进行试验，试验速度：100mm/min，将样品压缩70%，重复预压3 次后将试样压缩到初始厚度的40%，计算压缩应变力，标准要求值4.5±0.5kPa；

c） 压缩75%，按照GB/T 6669-2008 规定的方法A 进行试验，压缩75%，样品在70℃的烘箱中保持22h，标准要求≤12%；

d） 回弹率，按照GB/T 6670-2008规定的方法B进行试验，检验要求≥50%；

e） 撕裂强度（N/m），按照ASTM D3574-2017 规定的方法进行试验，试验速度：50mm/min，标准要求≥300N/m；

f） 断裂伸长率、拉伸强度，按照ASTM D3574-2017 规定的方法进行试验，标距35mm，试验速度：500mm/min，标准要求≥170%、≥150kPa；

g） 密度，按照GB/T 6343-2009 的规定进行试验，标准要求45 ±5Kg/m³；

h） 燃烧，按GB 8410，速率≤80mm/min；

i） 气味，气味性试验方法按Q-BJEV 01.45-2017规定，标准要求气味等级≤3.5级；

j） 剥离强度（舒适性泡棉本身与无纺布），按照Q/BATC S 952中4.10的规定方法进行试验，标准要求＞2N；

k） VOC按照Q-BJEV 01.41-2017的要求执行，苯≤20μg，甲苯≤200μg，乙苯≤100μg，二甲苯≤200μg，苯乙烯≤300μg，甲醛≤300μg，乙醛≤200μg，丙烯醛≤100μg；

l） 禁限用物质要求，产品材料禁用物质满足Q/BJEV 02.4002.2—2019《汽车座椅技术条件》中4.3.16,Q-BJEV 01.64-2016的要求；

m） 冷凝组分按照Q-BJEV 01.44—2016 的规定进行试验，标准要求≤3mg；

n） 机物散发性按照Q/BJEV 02.4002.2—2019《汽车座椅技术条件》中4.3.15要求按照5.2.7进行，满足Q-BJEV 01.42-2016的要求

n） PP nonwoven fabric（g/m2）聚丙烯非织造布(面积克重），按照GB/T 24218.1-2009的规定进行试验，标准要求30±2 g/m2；

o） 干热老化（拉伸强度变化%），按照QCT 850-2011/中6.15的规定进行干热老化试验,标准要求≤25%；

p） 湿热老化后压缩变形（50%），按照QCT 850-2011/中6.20的规定进行实验，标准要求≤13%；

q） 背胶：典型粘性值(N/25mm)：初始粘性（st,st)-FTM9:

17.0或撕裂；

20分钟90°剥离粘性（st,st）-FTM2： 9.0或撕裂；

24小时90°剥离粘性（st,st）-FTM2： 11.0或撕裂；

最低粘贴温度：10℃

粘贴后24h，存放温度范围：-15℃~65℃。

r)   舒适性泡棉与泡沫剥离力试验，试验参照GB/T-2792-2014 中实验方法一 ：180°剥离，实验样件要求：舒适性泡棉黏贴在C50EB-C13泡沫做实验，实验结果要求剥离力大于等于6N。

2.外观要求：

- 切边整齐，不能有毛边及明显接口,密度一致、表面干净、不起毛、不潮湿、无损伤；

- 要求顏色均匀，无异色，同批次间顏色无明显色差；

- 无纺布表面、胶质材料和泡沫材料间不能有异物，无纺布与泡棉材质之间不可有贯穿汽泡；

3.尺寸要求：

- 尺寸公差要求不小于总厚度的4﹪

4.有毒有害物质要求：

  - 有毒有害物质限量要求：

确保提供给需方的产品用材料中禁用、限用物质满足国标GB/T 30512-2014及2000/53/EC 报废汽车指令的要求；

供方应提交需方认可的第三方实验室出具的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、石棉的试验报告。

  - “产品不可再使用零部件”要求：

供方向需方供应的产品需确保为新生产的零部件，不能为翻新零部件，不得使用任何源自报废车辆的零件或材料。

5.标识要求：

- 标识清楚，便于生产、查询的明显位置标明标识；

- 零部件标识必须与零部件在相同的环境下具有相同的寿命；

- 文字、字母、数字采用供方字体，标识颜色相对零件必须醒目；

- 出货检验报告完整有效。

6.包装、运输、仓储要求：

- 包装箱内应附有装箱清单和产品合格证（包含检验结论、检验日期、检验员签名、盖章或用检验员代号）；必要时，标注“小心挤压”，“防雨防潮”等文字或警示标志；

- 外包装应印有产品名称、代号、品种、货号、供方编码、数量、规格、重量、出厂日期、装箱数量、质量、收发货标志等，必要时引入物流看板；

- 包装储运图示标志按GB/T 191-2008《包装储运图示标志》；

- 乙方包装需满足《零部件包装技术规范》、《作业指示项目零部件标记规则》的要求，具体包装方案由需方物流部与供方协商确认

- 在运输时，要严禁烟火、雨淋、暴晒、沾污、重压和损伤等；

- 应放在通风、干燥、无腐蚀气体的库房，不得接近热源，不得与化学药品接触。

7.设计要求：

- 在设计阶段我方会提供3D数据及2D图纸，最终以本协议“产品技术和质量要求”中技术要求内容为准；

- 零件实际质量不得超出设计质量的5％。

附件四、产品试验标准

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Standard Test Methods for Flexible Cellular Materials-Slab,Bonded,and Molded Urethane Foams | ASTMD3574-2017 |
| 2 | 散发性能测试 气味性试验方法 | Q-BJEV 01.45—2017 |
| 3 | 产品禁限用物质要求 | Q-BJEV 01.64-2016 |
| 4 | 汽车座椅用织物面料技术条件 | BATC S 925 |
| 5 | 泡沫塑料及橡胶表观密度的测定标准 | GBT6343-2009 |
| 6 | 软质泡沫聚合材料压缩永久变形的测定 | GB-T6669-2008 |
| 7 | 纺织品非织造布试验方法第1部分_单位面积质量的测定标准 | GBT24218.1-2009 |
| 8 | Polymeric materials,cellular flexible — Determination ofstress-straincharacteristic in compression | ISO3386-1-1998 |
| 9 | 汽车座椅技术条件 | Q/BJEV 02.4002.2—2019 |
| 10 | 散发性能测试 冷凝组分试验方法 | Q-BJEV 01.44—2016 |
| 11 | 零部件总成VOC及气味性等级限值__袋子法 | Q-BJEV 01.41-2017 |
| 12 | 乘用车座椅用聚氨酯泡沫 | QCT 850-2011 |

注：产品技术和质量要求及试验标准中涉及标准按最新相关行业标准/国家标准或企标执

附件五、项目开发计划要求：

1.2019年05月04日        3D数据冻结；

2.2019年05月20日        2D数据冻结；

3.2019年11月05日        提供小批量样件验证；

4.2019年11月10日        PV试验完成；

5.2019年11月15日        座椅SOP量产。

------------------以下无正文（仅限本页）------------------

| 编制 |  | 审核 |  |  | 批准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供方 确认 |  |  |  | 确认 时间 |  |  |

附件一/二/三/四/五 供方确认