[image: image1.jpg]



报告编号：GR20170901SQS172-445                                                          第2 页  共 5 页

试  验  报  告
试验名称：耐高温性能试验
	主检：
	
	日期：
	2020年10月14日

	审核：
	
	日期：
	单击此处输入日期。

	批准：
	
	日期：
	单击此处输入日期。


北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室
声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。
⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。
⑶ 报告涂改无效
⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。
⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。
⑹ 送样检测仅对样品负责。
⑺ 电子版报告无安全密码无效。
试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室
地    址：北京市昌平区流村镇工业园区
电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200
	产品名称
	  气管 
	所属项目
	        2.0平台

	
	
	
	

	样品零件号
	/
	样品数量
	3件

	委托单位
	安路普
	生产单位
	/

	送 样 者
	张加
	送样日期
	2020年10月26
日

	
	
	
	

	试验地点
	北京光华荣昌
	试验日期
	2020年10月27日

	
	
	
	

	试验项目
	耐高温高压性能

	试验目的
	测试气管厂家提供的产品能否满足高温高压的要求

	试验依据
	

	试验结论
	MUMAX的φ4PU管不合格，φ6PU管合格。

亚德客的φ4PU管合格，φ6PU管合格，φ4PU管高温高压性能优于φ6PU。

	备   注
	


一、试验条件
	试验时间：
	2020年10月14日—2020年10月14日

	试验地点：
	北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

	试验人员：
	吴航波

	环境温/湿度：
	温度： 20 ℃；湿度： 50 %


二、试验仪器设备。
	序号
	设备名称
	设备编号
	规格型号
	生产厂家
	量程精度
	有效期

	1
	高温箱
	R-005
	DXF40-100
	北京高温设备厂
	±1℃
	2022年10月13日


三、试验方法及评价标准
	1、试验方法

	1.将气路系统用PU管连接完好，（带管箍、不带管箍各一套），开放的管路接口可以直接堵上，检测气密性。
2.密封合格后，气源压力调整为1.2MPa，放置在高温箱中，温箱温度设置升到60℃后，开始计时，保持30min.

注意事项：

试验中要记录温箱升到60℃所需时间。
试验中全程必须有人看管，当时间未到2H，出现意外情况时要记录对应的时间。


	2、评价标准:

	试验过程中，所有气管接头无崩，气管无爆裂。




 四、试验结果
	1、结果描述

	1.查看下方试验照片及数据

	2、结果照片

	 


五、样品信息
	样品名称
	NUMAX  PU管 黑管（4*2.5）（6*4.5）、亚德客PU管 蓝管（4*2.5）（6*4.5）

	产品型号
	/

	材质
	/

	颜色
	/

	表面处理
	/

	样件状态
	/

	所处阶段
	DV


六：试验照片
	序号
样品名称
试验照片
实验结果
2
NUMAX PU管 黑管（4*2.5）（6*4.5）、亚德客PU管 蓝管（4*2.5）（6*4.5）
试验前
[image: image13.png]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



试验中
1）17点14分开始—17点25分温度达到60度，黑色φ4PU管爆开

[image: image4.jpg]



2）18点12分重新从57度始开升温，18点22分温度到达70度，18点32分φ6蓝管爆开。

[image: image5.jpg]



3）18点33分从41度开始，18点35分温度达到51度，φ4黑管爆开。
[image: image6.jpg]



4）18点36从46度开始，18点38分温度达到55度，φ6蓝管爆开。
[image: image7.jpg]



5）18点39分从47度开始，18点55分到达70度，19点44分φ4黑管爆开。
[image: image8.jpg]



6）19点44分从60度开始，19点50分到达70度，19点55分φ4蓝管爆开。

此时气源压力已达到1.4MPa。

[image: image9.jpg]



试验结束
试验后
[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]






（报告结束）
表单：NO.GR-72-00-02 (B/1)
[image: image12.png]@ AFTAER BN EBHAIRSS
GOLDRARE BEIJING GOLDRARE Automobile parts Co. ,LTD



光华荣昌
A/4(210mm×297mm)

