试  验  报  告

试验名称：高温爆破压力试验

| 主检： |  | 日期： | 2021年1月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | PU气管 | 车 型 | 重卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 8件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 张加 | 送样日期 | 2021年1月18日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年1月19日 |
| 试验项目 | 高温爆破压力试验 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | 试制品 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 | 加压泵压力只能达到2.8Mpa |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年1月19日—2021年1月20日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热老化试验箱 | R-006 | 0-100℃ | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±2℃ | 2021年11月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1、截取竞品座椅上的4*2.5气管2根，长度430mm，同时截取亚德客与SMC 、维克多 4*2.5气管2根，长度430mm； 2、将气管一端封闭，另一端与气源连接； 3.将气管放置在高温箱内，气管内部气体压力1.0MPa，在70℃环境下静止保压，保压时间30min； 4.保持环境温度不变，逐步提高气管内空气压力每升高0.1MPa保压60s后继续升压，直至气管爆破为止； 5、记录气管爆破时的压力和在该压力下保压的时间；

2、评价标准

记录气管试验前后的直径，气管爆破处与进气口的距离及爆破时的压力值

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 亚德克. 名称; 编号; 直径（mm）; 爆破出与进气口距离（mm）; 爆破压力值（Mpa）; 状态描述. 试验前; 试验后. φ4; 1#; 3.92; 4.40; 50; 1.3; 保压57s时爆破. 2#; 3.92; 4.45; 85; 1.4; 保压17s时爆破. 竞品（伊思灵）. 名称; 编号; 直径（mm）; 爆破出与进气口距离（mm）; 爆破压力值（Mpa）; 状态描述. 试验前; 试验后. φ4; 1#; 3.97; 4.05; 305; 2.6; 保压37s时爆破. 2#; 3.97; 4.02; 50; 2.5; 保压27s时爆破. SMC. 名称; 编号; 直径（mm）; 爆破出与进气口距离（mm）; 爆破压力值（Mpa）; 状态描述. 试验前; 试验后. φ4; 1#; 3.86; 4.12; /; /; 压力达到2.8Mpa并保压10min未爆破. 2#; 3.86; 4.26; /; /; 压力达到2.8Mpa并保压10min未爆破. 维克多. 名称; 编号; 直径（mm）; 爆破出与进气口距离（mm）; 爆破压力值（Mpa）; 状态描述. 试验前; 试验后. φ4; 1#; 3.86; 3.92; /; /; 压力达到2.8Mpa并保压10min未爆破. 2#; 3.89; 3.93; /; /; 压力达到2.8Mpa并保压10min未爆破. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 不评价 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 |  |  |
| 试验后 |  |  |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | 重卡 |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | PU气管 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**