试  验  报  告

试验名称：75%永久压缩变形

| 主检： |  | 日期： | 2021年1月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 后排靠背/座垫发泡 | 车 型 | C40DB-F01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SCS0011733/SCS0011751/SCS0011752 SCS0011753 | 样品数量 | 10件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 沈鸿涛 | 送样日期 | 2021年1月20日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年1月25日 |
| 试验项目 | 75%永久压缩变形 |  |  |
| 试验标准 | BAS-696 |  |  |
| 试验目的 | DV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年1月25日—2021年1月26日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温箱 | R-004 | RT＋10℃～300℃ | 重庆银河试验仪器有限公司 | ±0.5℃ | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

75%永久压缩变形:后排靠背（%）≤10；后排座垫（%）≤10

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 试验前高度（mm）; 试验后高度（mm）; 75%永久压缩变形（%）. 靠背(014-001); 1#; 25.44; 23.52; 8. 2#; 25.65; 23.52; 8. 3#; 25.70; 23.79; 7. 4#; 25.88; 23.41; 10. 5#; 25.55; 23.17; 9. 座垫(014-002); 1#; 25.82; 23.97; 7. 2#; 23.26; 22.19; 5. 3#; 25.16; 23.29; 7. 4#; 25.17; 23.49; 7. 5#; 25.61; 23.70; 7.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | C40DB-F01 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 后排靠背/座垫发泡 |
| 规格型号 | SCS0011733/SCS0011751/SCS0011752 SCS0011753 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**