试  验  报  告

试验名称：断裂伸长率

| 主检： |  | 日期： | 2021年1月26日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 后排靠背/坐垫发泡 | 车 型 | C40DB-F01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SCS0011733/SCS0011751/SCS0011752 SCS0011753 | 样品数量 | 10件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 沈鸿涛 | 送样日期 | 2021年1月20日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年1月26日 |
| 试验项目 | 断裂伸长率 |  |  |
| 试验标准 | BAS-696 |  |  |
| 试验目的 | DV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年1月26日—2021年1月26日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2020年6月18日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在夹钳中心位置夹持试样，以保证拉力中心线通过夹钳的中点。 a)1型样条，拉伸速度500mm/min±50mm/min,标距为50mm，启动试验仪，使可移动的夹持器移动，拉伸试样至断脱。记录断裂强力，单位为牛顿（N）；记录断裂伸长或断裂伸长率，单位毫米（mm）或百分率（%）。

2、评价标准

断裂伸长率：后排靠背（%）≥80 后排座垫（%）≥80

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品 名称; 序号; NO.1; NO.2; NO.3; NO.4; NO.5. 靠背（014-001）; 厚度(mm); 16.37; 13.58; 14.89; 13.21; 11.88. 宽度(mm); 13.60; 14.07; 13.43; 14.31; 13.52. 标距(mm); 50; 50; 50; 50; 50. 最大力值(N); 28.63; 38.86; 29.54; 34.58; 43.64. 伸长(mm); 27.52; 29.86; 28.54; 30.79; 40.45. 断裂伸长率（%）; 56.43; 59.71; 57.08; 61.57; 80.90. 断裂伸长率（%）中值; 59.71. 样品 名称; 序号; NO.1; NO.2; NO.3; NO.4; NO.5. 座垫（014-002）; 厚度(mm); 12.77; 13.47; 12.31; 13.31; 13.32. 宽度(mm); 13.33; 12.88; 13.00; 13.77; 13.21. 标距(mm); 50; 50; 50; 50; 50. 最大力值(N); 29.38; 35.72; 30.74; 28.16; 33.90. 伸长(mm); 35.51; 35.77; 37.04; 27.32; 40.48. 断裂伸长率（%）; 71.03; 71.55; 74.08; 54.63; 80.96. 断裂伸长率（%）中值; 71.55.

2、结果照片

3、试验结论

不合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | C40DB-F01 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 后排靠背/坐垫发泡 |
| 规格型号 | SCS0011733/SCS0011751/SCS0011752 SCS0011753 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**