试  验  报  告

试验名称：燃烧特性

| 主检： |  | 日期： | 2021年1月26日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 后排靠背/座垫发泡 | 车 型 | C40DB-F01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SCS0011733/SCS0011751/SCS0011752 SCS0011753 | 样品数量 | 10件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 沈鸿涛 | 送样日期 | 2021年1月20日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年1月26日 |
| 试验项目 | 燃烧特性 |  |  |
| 试验标准 | BAS-696 |  |  |
| 试验目的 | DV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年1月26日—2021年1月26日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：55 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 织物阻燃性试验仪 | R-083 | YG(B)-851D-II | 温州大隆纺织仪器有限公司 | / | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1．将试样支架推进燃烧箱，试样放在燃烧箱中央，置于水平位置。在煤气灯空气进口关闭状态下点燃煤气灯，并使火焰高度为38mm，使试样自由端处于火焰中引燃15s，然后熄掉火焰（关闭煤气灯阀门）。 2.火焰从试样自由端起向前燃烧，当传播火焰根部通过第一标线的瞬间开始计时。注意观察燃烧较快一面的火焰传播情况。 3.当火焰达到第二标线或者火焰在达到第二标线前熄灭时，同时停止计时。若火焰在达到第二标线之前熄灭，则测量从第一标线起到火焰熄灭时的燃烧距离。 4如果从计时开始，试样长时间缓慢燃烧，则可以在实验计时20min中时终止试验，并记录燃烧时间及燃烧距离。 5计算公式：V=60*（L/T） V-燃烧速度，单位毫米每分钟（mm/min） L-燃烧距离，单位毫米（mm） T-燃烧距离L所用的时间，单位为秒（s） 燃烧速度以5块或更多样品的燃烧速度最大值为测试结果。

2、评价标准

燃烧特性（mm/min）≤70

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 燃烧时间（s）; 燃烧距离(mm); 燃烧速度. 靠背（014-001）; 1#; 288.7; 254; D-52.79mm/min. 2#; 281.2; 254; D-54.20mm/min. 3#; 284.6; 254; D-53.55mm/min. 4#; 288.0; 254; D-52.92mm/min. 5#; 333.5; 254; D-45.70mm/min. 座垫（014-002）; 1#; 237.1; 254; D-64.30mm/min. 2#; 243.0; 254; D-62.72mm/min. 3#; 225.0; 254; D-67.73mm/min. 4#; 259.4; 254; D-58.84mm/min. 5#; 265.0; 254; D-57.51mm/min.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | C40DB-F01 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 后排靠背/座垫发泡 |
| 规格型号 | SCS0011733/SCS0011751/SCS0011752 SCS0011753 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**