试  验  报  告

试验名称：密度

| 主检： |  | 日期： | 2021年1月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 后排靠背/座垫发泡 | 车 型 | C40DB-F01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SCS0011733/SCS0011751/SCS0011752 SCS0011753 | 样品数量 | 10件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 沈鸿涛 | 送样日期 | 2021年1月20日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年1月25日 |
| 试验项目 | 密度 |  |  |
| 试验标准 | BAS-696 |  |  |
| 试验目的 | DV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年1月25日—2021年1月25日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显卡尺 | L-057 | 0～150mm | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | 0.01mm | 2021年12月9日 |
| 2 | 电子计数秤 | Q-025 | BCS-3-SX | 佰伦斯电子科技有限公司 | ±0.1g | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将全部去除表皮的样件在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境调节16h,并在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境下对每个尺寸测量三个位置，分别计算每个尺寸平均值，并计算试样体积。 1.2称量试样，精度到0.5%，单位为克（g）。

2、评价标准

密度：（55±5）kg/m3

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 靠背（014-001）. 序号; 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （㎏/m³）. 1#-1; 213581.07; 9.5; 44.5. 1#-2; 221001.79; 9.4; 42.5. 1#-3; 218871.81; 10.1; 46.1. 1#-4; 213483.70; 10.1; 47.3. 1#-5; 211200.02; 9.4; 44.5. 平均值; 45.0. 座垫（014-002）. 序号; 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （㎏/m³）. 1#-1; 204458.77; 9.8; 47.9. 1#-2; 207138.55; 9.4; 45.4. 1#-3; 304321.70; 9.7; 47.5. 1#-4; 202078.62; 9.2; 45.5. 1#-5; 201712.08; 9.9; 49.1. 平均值; 47.1. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 不合格 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 |  | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | C40DB-F01 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 后排靠背/座垫发泡 |
| 规格型号 | SCS0011733/SCS0011751/SCS0011752 SCS0011753 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**