试  验  报  告

试验名称：囊皮寿命试验

| 主检： |  | 日期： | 2021年2月23日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 气囊囊皮 | 车 型 | 2.0平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | STH0010230 | 样品数量 | 4件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 高杨 | 送样日期 | 2021年1月4日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年1月4日 |
| 试验项目 | 囊皮寿命试验 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | DV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年1月4日—2020年12月29日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 乜章辉 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 生产厂家 | 量程精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械式弹簧疲劳试验机（带环境） | Q-011 | TPJ-15 | 济南试验仪器设备厂 | 5‰ | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 进行寿命试验前，将气囊在翻边状态下，充入0.7±0.02MPa压力后，测量气囊最大外径，并做相应记录。 - 调节气囊高度115mm，气压0.7±0.01MPa，气囊气压0.7±0.02MPa，以±25mm的振幅、2.5Hz的频率进行往返振动，在常温环境下进行100万次，每隔10万次测量一下气囊最大外径，并观察囊皮表皮是否起泡、龟裂、开胶或者帘布线外漏。 3. 常温、高温完成后，0.7MPa.115mm、0.2Hz，振动150次，停止10分钟，共进行1500次。 （注：耐久实验时气囊需一直连接压力表实时监测气囊内的压力，停机检查时若压力低于0.7MPa应将压力补充道0.7MPa；若非囊皮破损出现的漏气，且漏气不严重，试验可照常进行）

2、评价标准:

1）每次测量最大外径＜125mm； 2）囊皮无起包、龟裂或帘布线外漏。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

试验状态; 样件编号; 试验前 直径（mm）; 上下盖之间的距离（mm）; 试验后 直径; 状态描述. 气囊高度115mm±25mm的振幅; 001-001; 120.96; 135.00; 120.21; 319020次时气囊严重漏气；. 001-002; 120.83; 135.00; 120.21; 更换新气囊后374024次时囊皮龟裂；继续试验1009745次时严重漏气，但是充满气后自然放置状态不漏气；. 001-003; 120.48; 135.00; 120.35; 更换宝隆样件，1067491次气囊龟裂，不漏气；. 001-004; 120.69; 135.00; 120.64; 更换鸿业样件，490078万次龟裂起皮，100万次后不漏气.

2、结果照片

3、试验结论

不合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | 2.0平台 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 气囊囊皮 |
| 规格型号 | SHT0010230 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |
| 厚度 | / |

**报告结束**