试  验  报  告

试验名称：拉拔力试验（不带管箍）

| 主检： |  | 日期： | 2021年3月7日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | SMC/凯鹏（φ4/φ6）软尼龙气管 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 8件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 孙国 | 送样日期 | 2021年3月4日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年3月7日 |
| 试验项目 | 拉拔力试验（不带管箍） |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | 外购件 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年3月7日—2021年3月7日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | 0.5-100%F.S | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2021年7月28日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1）在常温下，将φ4×φ2.5的PU气管插入气阀（和直通接头）竹节接头中，气管要插到竹节接头的根部，气管不能有任何损伤； 2）将气阀(接头）固定，沿接头方向以25±3mm/min速度至将气管拉脱为止；

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

SMC; 凯鹏. 样件名称; 编号; 编号; 拉脱力（N）; 样件名称; 编号; 编号; 拉脱力（N）. 升降阀 φ4 （黑色）; 035-011; 1#; 152.90; 升降阀 φ4 （黑色）; 035-014; 1#; 239.22. 2#; 152.70; 2#; 217.08. 3#; 143.66; 3#; 236.64. 升降阀 φ4 （白色）; 035-012; 1#; 143.38; 升降阀 φ4 （白色）; 035-015; 1#; 185.84. 2#; 146.20; 2#; 202.84. 3#; 147.80; 3#; 211.92. 升降阀 φ4 （蓝色）; 035-013; 1#; 159.00; 升降阀 φ4 （蓝色）; 035-016; 1#; 220.74. 2#; 157.66; 2#; 214.38. 3#; 160.58; 3#; 206.46. 竹节接头 φ6 （黑色）; 035-017; 1#; 363.56. 2#; 325.82. 3#; 391.94. 竹节接头 φ6 （白色）; 035-018; 1#; 240.92. 2#; 298.36. 3#; 302.88.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 |  |  |
| 试验后 |  |  |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | SMC/凯鹏（φ4/φ6）软尼龙气管 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**