试  验  报  告

试验名称：拉拔力试验（带管箍）

| 主检： |  | 日期： | 2021年3月7日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | SMC/凯鹏（φ4/φ6）软尼龙气管 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 10件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 孙国 | 送样日期 | 2021年3月4日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年3月7日 |
| 试验项目 | 拉拔力试验（带管箍） |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | 外购件 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年3月7日—2021年3月7日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | 0.5-100%F.S | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2021年7月28日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1）在常温下，将φ4×φ2.5的PU气管插入气阀（和直通接头）竹节接头中，气管要插到竹节接头的根部，气管不能有任何损伤,插好后，在气管外按要求装好管箍； 2）将气阀(接头）固定，沿接头方向以25±3mm/min速度至将气管拉脱为止； 3）将φ6×φ4的PU气管按照批量装配的要求装在平衡阀上，按上述同样的方法进行测试拉脱力 4) 分别记录未装管箍状态的拉脱力值

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

SMC. 样件名称; 编号; 编号; 拉脱力（N）. 升降阀 φ4 （黑色）; 035-001; 1#; 159.14. 2#; 171.36. 3#; 175.18. 升降阀 φ4 （白色）; 035-002; 1#; 153.12. 2#; 154.30. 3#; 167.82. 升降阀 φ4 （蓝色）; 035-003; 1#; 173.84. 2#; 168.30. 3#; 172.08. 凯鹏. 样件名称; 编号; 编号; 拉脱力（N）. 升降阀 φ4 （黑色）; 035-004; 1#; 239.34. 2#; 249.04. 3#; 227.46. 升降阀 φ4 （白色）; 035-005; 1#; 232.08. 2#; 208.88. 3#; 223.28. 升降阀 φ4 （蓝色）; 035-006; 1#; 238.10. 2#; 234.28. 3#; 237.18. 悬浮阀 φ6 （黑色）; 035-007; 1#; 392.86. 2#; 403.66. 3#; 391.02. 悬浮阀 φ6 （白色）; 035-08; 1#; 338.98. 2#; 330.00. 3#; 346.12. 竹节接头 φ6 （黑色）; 035-009; 1#; 341.16. 2#; 260.30. 3#; 273.36. 竹节接头 φ6 （白色）; 035-010; 1#; 249.08. 2#; 249.52. 3#; 240.52.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 |  |  |
| 试验后 |  |  |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | SMC/凯鹏（φ4/φ6）软尼龙气管 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**