试  验  报  告

试验名称：低温爆破试验

| 主检： |  | 日期： | 2021年3月9日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | SMC/凯鹏（φ4/φ6）软尼龙气管 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 7件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 孙国 | 送样日期 | 2021年3月4日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年3月9日 |
| 试验项目 | 低温爆破试验 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | 外购件 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 | 因加压设备限制，高压记录到2.5Mpa |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年3月9日—2021年3月9日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温箱 | R-005 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1、随机选取长度600mm长的样品3根； 2、将气管一端封闭，另一端与气源连接； 3.将气管放置在低温箱内，气管内部气体压力2.0MPa，在-40℃环境下静止保压，保压时间15min； 4.保持环境温度不变，逐步提高气管内空气压力，每升高0.1MPa保压60s后继续升压，直至气管爆破为止(如果到4.0MPa气管仍未爆破，保压3min后停止试验； 5、记录气管爆破时的压力和在该压力下保压的时间； （气管封闭端用量产竹节接头，不套管箍）

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

SMC. 名称; 编号; 编号; 试验前直径（mm）; 试验后直径（mm）; 状态描述. 气管φ4（黑色）; 035-032; 1#; 4.00; 4.03; 压力2.5Mpa，未脱. 2#; 3.98; 4.00; 压力2.5Mpa，未脱. 3#; 3.98; 3.98; 压力2.5Mpa，未脱. 气管φ4（白色）; 035-033; 1#; 3.98; 3.97; 压力2.5Mpa，未脱. 2#; 3.99; 3.99; 压力2.5Mpa，未脱. 3#; 4.00; 3.99; 压力2.5Mpa，未脱. 气管φ4（蓝色）; 035-034; 1#; 4.01; 3.98; 压力2.5Mpa，未脱. 2#; 4.00; 3.99; 压力2.5Mpa，未脱. 3#; 3.98; 3.99; 压力2.5Mpa，未脱. 凯鹏. 名称; 编号; 编号; 试验前直径（mm）; 试验后直径（mm）; 状态描述. 气管φ4（黑色）; 035-035; 1#; 3.90; 3.92; 压力2.5Mpa，未脱. 2#; 3.94; 3.96; 压力2.5Mpa，未脱. 气管φ4（白色）; 035-036; 1#; 3.86; 4.07; 压力2.5Mpa，未脱. 2#; 3.93; 4.10; 压力2.5Mpa，未脱. 气管φ6（黑色）; 035-037; 1#; 6.01; 5.95; 压力2.5Mpa，未脱. 2#; 6.05; 6.01; 压力2.5Mpa，未脱. 3#; 6.01; 5.99; 压力2.5Mpa，未脱. 气管φ6（白色）; 035-038; 1#; 5.91; 5.89; 压力2.5Mpa，未脱. 2#; 5.93; 5.92; 压力2.5Mpa，未脱. 3#; 5.96; 5.95; 压力2.5Mpa，未脱.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | SMC/凯鹏（φ4/φ6）软尼龙气管 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**