试  验  报  告

试验名称：化学测试

| 主检： |  | 日期： | 2021年3月17日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 补盲镜总成 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | RSM0010035 | 样品数量 | 4件 |
| 委托单位 | 项目管理部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 刘鹏 | 送样日期 | 2021年3月9日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年3月16日 |
| 试验项目 | 化学测试 |  |  |
| 试验标准 | ISO16750-5-D |  |  |
| 试验目的 | PV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年3月16日—2021年3月17日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1、化学试剂应根据表1所示的安装位置选择; 2、除非另有规定，否则应使用每个测试剂的DUT。 DUT应使用他们可能接触的所有药剂进行测试，除了那些可以通过文件证据显示对污染物免疫且不需要测试的材料。; 3、以下测试描述了一个测试周期。 除非另有规定，否则应执行每个DUT一个代理的一个测试周期。 客 户和供应商之间可以约定任何其他数量的周期。注意：如果DUT的大小足够，则可以在一个DUT上部分应用多个测试代理，如果确保它们彼此没有任何影响。 4、DUT 条件，除非另有规定，DUT应保存在室温(RT)(23±5)℃，相对湿度(RH)在25%至75%之间，直到温度和湿度稳定下来。 5、测试温度:最高工作温度见ISO 16750-4（温度为80℃） 代码; 化学试剂; 试验温度; 试验持续时间. CD; Urea尿素; Tmaxd; 22 h. CG; Protective lacquer remover 保护性除漆剂; Tmaxd; 22 h. DA; Windscreen washer fluid 挡风玻璃清洗液; RT; 2h. DB; Vehicle washing chemicals 洗车化学品; RT; 2h. DD; Glass cleaner玻璃清洁剂; RT; 2h. DE; Wheel cleaner车轮清洁剂; RT; 2h. EE; Runway de-icer滑道除冰器; RT; 2h. CE; Cavity protection空腔保护; RT; 22 h. CF; Protective lacquer保护漆; RT; 22 h. DJ; Ammonium- containing cleaner含铵清洗剂; RT; 22 h. DF; Cold cleaning agent冷清洗剂; RT; 22 h. DK; Denatured alcohol变性酒精; RT; 10 min.

2、评价标准

试验后，样件无开裂、变形，功能正常。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 样件名称; 样件编号; 是否出现共振频率. H6补盲镜总成; 030-001; 试验后，样件无开裂、变形，功能正常。. 030-002; 试验后，样件无开裂、变形，功能正常。. 030-003; 试验后，样件无开裂、变形，功能正常。. 030-004; 试验后，样件无开裂、变形，功能正常。. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 合格 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 |  | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | H6 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 补盲镜总成 |
| 规格型号 | RSM0010035 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**