试  验  报  告

试验名称：撕破强力

| 主检： |  | 日期： | 2021年4月1日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | OM-ZY6 | 车 型 | H4-GTL |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 10件 |
| 委托单位 | 座椅造型部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 马新雷 | 送样日期 | 2021年3月24日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年3月29日 |
| 试验项目 | 撕破强力 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 3917.3-2009 |  |  |
| 试验目的 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年3月29日—2021年3月29日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2021年6月18日 |
| 2 | 直角尺 | L-095 | 500mm | 500mm | 1mm | 2021年12月20日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

≥100N

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 方向; 检测结果(N). OM-ZY6; 055-021; 经向; 443.82. 055-022; 经向; 477.30. 055-023; 经向; 461.60. 055-024; 经向; 482.10. 055-025; 经向; 438.86. 平均值; 460.74. 055-026; 纬向; 365.22. 055-027; 纬向; 353.36. 055-028; 纬向; 412.52. 055-029; 纬向; 404.20. 055-030; 纬向; 343.92. 平均值; 375.84.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | H4-GTL |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | OM-ZY6 |
| 规格型号 |  |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**