试  验  报  告

试验名称：Y型密封圈的高低温性能试验

| 主检： |  | 日期： | 2021年4月13日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 悬浮阀解锁气缸 | 车 型 | 重卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 16件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 孙国 | 送样日期 | 2021年4月1日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年4月12日 |
| 试验项目 | Y型密封圈的高低温性能试验 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年4月12日—2021年4月13日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温箱 | R-005 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2021年12月9日 |
| 2 | 储气罐 | / | ZTS-ZTA05 | 菲恩特 | / | 2021年12月9日 |
| 3 | 高温试验箱 | R-004 | WG3002 | 重庆银河试验仪器有限公司 | ±1℃ | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 试验前测试活塞动作是否正常； - 分别将8个（5个量产，3个京宝密封圈）将解锁气缸样品放入-40°低温箱和80°高温箱内，保温2h； - 取出后立即接入1.0Mpa气体，进行连接通断气试验10次，观察气缸内活塞是否可以正常弹出和回位； - 观察在气缸活塞弹出状态下是否有气体泄漏声音并记录； - 放置12h后再次用1.0Mpa气体通断10次测试活塞动作和气体泄漏情况并记录； 6、将试验后的解锁气缸分别装在座椅上用1.0Mpa气压，通过扳手手柄测试解锁气缸是否可以正常工作。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 低温-40℃. 名称; 编号; 状态描述. 京宝密封圈; 070-001; 试验前动作正常，环境后无气体泄漏声音，存放后动作正常有轻微泄漏， 试验后动作正常。. 070-002; 试验前动作正常，环境后无气体泄漏声音，存放后动作正常无泄漏， 试验后动作正常。. 070-003; 试验前动作正常，环境后无气体泄漏声音，存放后动作正常无泄漏， 试验后动作正常。. 量产密封圈; 070-007; 试验前动作正常，环境后无气体泄漏声音，存放后动作正常有轻微泄漏， 试验后动作正常。. 070-008; 试验前动作正常，环境后无气体泄漏声音，存放后动作正常无泄漏， 试验后动作正常。. 070-009; 试验前动作正常，环境后有气体泄漏声音，存放后动作正常有轻微泄漏， 试验后动作正常。. 070-010; 试验前动作正常，环境后有气体泄漏声音，存放后动作正常有轻微泄漏， 试验后动作正常。. 070-011; 试验前动作正常，环境后无气体泄漏声音，存放后动作正常有轻微泄漏， 试验后动作正常。. 高温80℃. 名称; 编号; 状态描述. 京宝密封圈; 070-004; 试验前动作正常，环境后无气体泄漏声音，存放后动作有泄漏，泄漏位置为气管与阀体连接处，试验后动作正常。. 070-005; 试验前动作正常，环境后无气体泄漏声音，存放后动作有泄漏，泄漏位置为气管与阀体连接处，试验后动作正常。. 070-006; 试验前动作正常，环境后无气体泄漏声音，存放后动作有泄漏，泄漏位置为气管与阀体连接处，试验后动作正常。. 量产密封圈; 070-012; 试验前动作正常，环境后无气体泄漏声音，存放后动作有泄漏，泄漏位置为气管与阀体连接处，试验后动作正常。. 070-013; 试验前动作正常，环境后无气体泄漏声音，存放后动作有泄漏，泄漏位置为气管与阀体连接处，试验后动作正常。. 070-014; 试验前动作正常，环境后无气体泄漏声音，存放后动作有泄漏，泄漏位置为气管与阀体连接处，试验后动作正常。. 070-015; 试验前动作正常，环境后无气体泄漏声音，存放后动作有泄漏，泄漏位置为气管与阀体连接处，试验后动作正常。. 070-016; 试验前动作正常，环境后无气体泄漏声音，存放后动作有泄漏，泄漏位置为气管与阀体连接处，试验后动作正常。. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 不评价 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 |  | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | 重卡 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 悬浮阀解锁气缸 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**