试  验  报  告

试验名称：模拟人体进出座椅要求

| 主检： |  | 日期： | 2021年1月20日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2021年1月20日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员调温式悬架座椅 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A9609106612 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 张长江 | 送样日期 | 2021年1月8日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年1月8日 |
| 试验项目 | 模拟人体进出座椅 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | DV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年1月8日—2021年1月18日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 乜章辉 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟人体进出试验机 | Q-058 | IRC5 M2004 | ABB | / | / |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1） 第一步：落座前 1、使用SAE J 826臀部模型（外包裹12mm海绵层+10#帆布）加载点（K点）置于座垫侧翼正上方100mm处 2、臀部大腿与坐垫向内夹角定10°～20°，SAE臀膜最后位置与靠背侧翼轻贴，且保证下落过程中不与靠背侧翼接触 2） 第二步：下压落座： 1、SAE臀膜垂直落座于座垫侧翼上，臀膜与座垫向内夹角10°～20°，加载力值为30kg 2、SAE臀膜向远离车门一侧旋转蠕动30°～40°并在过程中调整背膜对靠背压陷20mm～30mm，保持该动作模型整体向座椅中线移动，使模型加载点K点处于座椅中线上，保持55kg加载力。 3、调整模型坐姿，使该模型模拟人体正坐于座椅上的姿态。加载力值68kg。 4、保持加载力68kg，以K点为旋转点向远离车门一侧转动30°～45°的角度（用以模拟人向另一侧座椅移动的过程—客户特殊要求）。后回到正坐状态。 3） 第三步：移出第一步： SAE臀膜以过K点为旋转中心向车门一侧旋转15°同时模拟人体向车门一侧倾斜15°（参照图示所示动作），加载力值保持68kg不变。 4） 第四步：移出第二步： 1、SAE臀膜继续向外侧移动。同时臀模与坐垫中线夹角增加至30°～45°之间 2、臀膜加载点K点置于坐垫侧翼之上 3、模型双腿与水平面夹角设定为5°～10°之间 4、压力值按照50%人体数据，为50kg。 5） 第五步：离开座椅： 1、模型双腿与水平面夹角增加至30°，加载力设定为40kg 2、臀膜整体延双腿方向斜向下滑出座椅，在远离座椅100mm左右的位置停止进行下一个循环

2、评价标准

50000次循环后，座椅护面不得出现断裂、结团，不得出现脱散或露底，不允许出现损伤，缝线不允许断裂。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

1、座椅护面未出现断裂、结团，未出现脱散露底； 2、未出现损伤，缝线未断裂。

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | H6 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 驾驶员调温式悬架座椅 |
| 规格型号 | A9609106612 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**