试  验  报  告

试验名称：耐光照色牢度

| 主检： |  | 日期： | 2021年4月23日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 外后视镜三角座 | 车 型 | C33D |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 后视镜技术中心 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 郭立冬 | 送样日期 | 2021年3月15日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年3月16日 |
| 试验项目 | 耐光照色牢度 |  |  |
| 试验标准 | Q BATS S 306 B-A26 |  |  |
| 试验目的 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年3月16日—2021年4月23日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷氙灯老化试验箱 | Q-040 | BD/SN-900 | 北京中科博达仪器科技有限公司 | / | 2021年8月11日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

测试循环; 辐照度; 黑板温度; 空气湿度; 相对湿度; 喷淋条件. 压力; 水质; 流速. 1、102分钟光照; 0.55W/m2@340nm; (70±3)℃; (47±3)℃; (50±5)%; 80-125（KPa）; PH6-8电导率5nm/cm以下; 2100±100m1/min. 2、18分钟光照+喷淋. 试验时间：1010h。.

2、评价标准

经过试验后,灰度≥4级，样件不能产生镜面模糊、老化现象。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 状态描述. 外后视镜三角座; 043—001; 试验进行到594h时样件表面泛白老化。. 043-002; 试验进行到594h时样件表面泛白老化。. 043-003; 试验进行到594h时样件表面泛白老化。.

2、结果照片

3、试验结论

不合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | C33D |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 外后视镜三角座 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**