试  验  报  告

试验名称：阻燃

| 主检： |  | 日期： | 2021年6月1日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | SSH标准样块 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 5件 |
| 委托单位 | 河北荣昌工艺部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 倪剑恒 | 送样日期 | 2021年5月28日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年6月1日 |
| 试验项目 | 阻燃 |  |  |
| 试验标准 | GB/8410-2006 |  |  |
| 试验目的 | 其他 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年6月1日—2021年6月1日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：55 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 织物阻燃性试验仪温度测试系统 | R-083 | YG(B)-851D-II | 温州大荣纺织标准仪器厂 | 0.1s、1℃ | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1．将试样支架推进燃烧箱，试样放在燃烧箱中央，置于水平位置。在煤气灯空气进口关闭状态下点燃煤气灯，并使火焰高度为38mm，使试样自由端处于火焰中引燃15s，然后熄掉火焰（关闭煤气灯阀门）。 2.火焰从试样自由端起向前燃烧，当传播火焰根部通过第一标线的瞬间开始计时。注意观察燃烧较快一面的火焰传播情况。 3.当火焰达到第二标线或者火焰在达到第二标线前熄灭时，同时停止计时。若火焰在达到第二标线之前熄灭，则测量从第一标线起到火焰熄灭时的燃烧距离。 4如果从计时开始，试样长时间缓慢燃烧，则可以在实验计时20min中时终止试验，并记录燃烧时间及燃烧距离。 5计算公式：V=60*（L/T） V-燃烧速度，单位毫米每分钟（mm/min） L-燃烧距离，单位毫米（mm） T-燃烧距离L所用的时间，单位为秒（s） 燃烧速度以5块或更多样品的燃烧速度最大值为测试结果。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样品编号; 燃烧时间; 燃烧距离; 燃烧速度. SSH标准样块; 1#; / s; /mm; A-0 mm/min. 2#; / s; /mm; A-0 mm/min. 3#; / s; /mm; A-0 mm/min. 4#; / s; /mm; A-0 mm/min. 5#; / s; /mm; A-0 mm/min.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | SSH标准样块 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**