试  验  报  告

试验名称：70℃高温时的爆破压力

| 主检： |  | 日期： | 2021年6月4日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | PA气管 | 车 型 | 重卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 9件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 孙国 | 送样日期 | 2021年6月3日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年6月4日 |
| 试验项目 | 70℃高温时的爆破压力 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | 外购件 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 | 因设备原因压力只能达到2.8Mpa |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年6月4日—2021年6月4日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热老化试验箱 | R-006 | QL-100 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±0.5％ | 2021年12月9日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.02mm | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 随机选取长度600mm长的蓝色和白色气管各3根； 2、将气管一端封闭，另一端与气源连接； 3、将气管放置在高温箱内，气管内部气体压力1.5MPa，在70℃环境下静止保压，保压时间10min（时间从温度到达70℃时开始计算）； 3.保持环境温度不变，逐步提高气管内空气压力每升高0.1MPa保压60s后继续升压，直至气管爆破或接头脱落为止； 5、记录气管爆破时的压力和在该压力下保压的时间； 6、试验前后分别测量管子同意位置的直径并记录。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 产品名称; 产品 规格; 产品 编号; 试验前（mm）; 试验后（mm）; 状态描述. 外径; 内径; 外径; 内径. PA气管; 4*3 白色; 114-001; 4.01; 2.97; 4.05; 3.08; 压力达到2.8Mpa未爆. 114-002; 4.03; 2.86; 4.06; 3.12; 压力达到2.8Mpa未爆. 114-003; 4.01; 2.85; 4.04; 3.09; 压力达到2.8Mpa未爆. 4*2.5 蓝色; 114-004; 4.05; 2.44; 4.05; 2.51; 压力达到2.8Mpa未爆. 114-005; 4.04; 2.45; 4.05; 2.53; 压力达到2.8Mpa未爆. 114-006; 4.04; 2.39; 4.05; 2.50; 压力达到2.8Mpa未爆. 4*2.5 白色; 114-007; 4.03; 2.47; 4.04; 2.60; 压力达到2.8Mpa未爆. 114-008; 4.01; 2.48; 4.02; 2.56; 压力达到2.8Mpa未爆. 114-009; 4.00; 2.47; 4.01; 2.60; 压力达到2.8Mpa未爆. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 不评价 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | 重卡 |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | PA气管 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**