试  验  报  告

试验名称：性能测试

| 主检： |  | 日期： | 2021年6月16日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 4-6直通接头 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010098 | 样品数量 | 20件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 郭建军 | 送样日期 | 2021年6月11日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年6月16日 |
| 试验项目 | 性能测试 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | 外购件 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年6月16日—2021年6月16日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2021年7月28日 |
| 2 | 低温箱 | R-005 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 1、φ4接头分别在常温与-40℃，垂直方向施加力，接头折弯压力≥300N，不能有断裂。 - 2、φ4接头分别在常温与-40℃，水平方向施加力，接头折弯压力≥60N，不能有断裂。 - 3、φ6接头分别在常温与-40℃，垂直方向施加力，接头折弯压力≥450N，不能有断裂。 - 4、φ6接头分别在常温与-40℃，水平方向施加力，接头折弯压力≥100N，不能有断裂。

2、评价标准

试验后接头不能有断裂。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

常温. 样件名称; 样件编号; 垂直方向施加力（N）. φ4直通接头; 120-001; 1; 2; 3; 4; 5. 217.48; 215.50; 270.42; 281.34; 207.62. 试验样件未能满足折弯压力，变形未断裂。. 水平方向施加力（N）. 1; 2; 3; 4; 5. 40.48; 31.96; 29.44; 46.32; 51.46. 试验样件未能满足折弯压力，变形未断裂。. 样件名称; 样件编号; 垂直方向施加力（N）. φ6直通接头; 120-001; 1; 2; 3; 4; 5. 380.18; 328.10; 353.80; 412.00; 370.38. 试验样件未能满足折弯压力，变形未断裂。. 水平方向施加力（N）. 1; 2; 3; 4; 5. 91.08; 87.94; 109.42; 76.20; 88.94. 试验样件未能满足折弯压力，变形未断裂。. -40℃. 样件名称; 样件编号; 垂直方向施加力（N）. φ4直通接头; 120-002; 1; 2; 3; 4; 5. 229.48; 176.00; 275.80; 217.08; 209.02. 试验样件未能满足折弯压力，变形未断裂。. 水平方向施加力（N）. 1; 2; 3; 4; 5. 36.58; 39.70; 48.88; 38.46; 51.10. 试验样件未能满足折弯压力，变形未断裂。. 样件名称; 样件编号; 垂直方向施加力（N）. φ6直通接头; 120-002; 1; 2; 3; 4; 5. 476.06; 437.00; 462.12; 404.68; 382.92. 试验样件未能满足折弯压力，变形未断裂。. 水平方向施加力（N）. 1; 2; 3; 4; 5. 89.58; 89.18; 93.98; 77.66; 88.52. 试验样件未能满足折弯压力，变形未断裂。.

2、结果照片

3、试验结论

不合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 4-6直通接头 |
| 规格型号 | BPC0010098 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**