试  验  报  告

试验名称：静刚度曲线测试

| 主检： |  | 日期： | 2021年7月20日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 上/下限位缓冲块 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0010213/SHT0010217 | 样品数量 | 12件 |
| 委托单位 | 系统集成部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 高杨 | 送样日期 | 2021年7月15日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年7月20日 |
| 试验项目 | 静刚度曲线测试 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | DV |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年7月20日—2021年7月20日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将缓冲块按照使用状态放置，压力机以25mm/min的速度对缓冲块施加压力，至缓冲块的压缩量为20MM，记录静刚度曲线。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 试验名称; 样品编号; 力值（N）. 上限位缓冲块; 140-013; 1677.56. 140-014; 2161.84. 下限位缓冲块; 140-015; 1050.08. 140-016; 983.98. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 不评价 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 | 试验后 |  |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | H6 |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 上/下限位缓冲块 |
| 规格型号 | SHT0010213/SHT0010217 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**