试  验  报  告

试验名称：镜片镀层附着强度

| 主检： |  | 日期： | 2021年7月21日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 主镜镜片/广角镜镜片 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | REM0010149/REM0010153 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 项目管理部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 刘鹏 | 送样日期 | 2021年7月20日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年7月21日 |
| 试验项目 | 镜片镀层附着强度 |  |  |
| 试验标准 | 申请单要求 |  |  |
| 试验目的 | DV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 | 使用的TESA胶带的宽度为25mm |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年7月21日—2021年7月21日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度： 23 ℃；湿度： 52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双面胶 | / | / | TESA | / | / |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

用30mm宽的TESA双面胶粘贴在镀层上，粘贴长度≥50mm，再用力撕开。

2、评价标准

双面胶上不得有镀层脱落。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 样件编号; 样品编号; 状态描述. 主镜; 142-004; 试验后，双面胶上无镀层脱落。. 广角镜; 142-001; 试验后，双面胶上无镀层脱落。. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 合格 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | H6 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 主镜镜片/广角镜镜片 |
| 规格型号 | REM0010149/REM0010153 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**