试  验  报  告

试验名称：常温耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2021年7月22日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 2.0气囊总成（新璟欣囊皮） | 车 型 | 重卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0013134 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 张加 | 送样日期 | 2021年7月21日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年7月22日 |
| 试验项目 | 常温耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | 试制品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年7月22日—2021年7月27日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 生产厂家 | 量程精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械式弹簧疲劳试验机（带环境） | Q-011 | TPJ-15 | 济南试验仪器设备厂 | 5‰ | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 将气囊总成安装在耐久试验台上，调节气囊高度115mm，充入0.7±0.01MPa压力后，测量气囊最大外径，并做相应记录。 - 在常温下，以±25mm的振幅、2.5Hz的频率进行往返振动，100万次。 3. 每隔10万次停机测量一次气囊最大外径，同时观察囊皮是否有起包、龟裂、开胶或帘布线外露等问题，若有上述现象可用肥皂水检查是否漏气，并做记录

2、评价标准:

1、测量最大外径＜125mm 2、允许囊皮有轻微龟裂，水检无气泡，不允许开胶或帘布线外露。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 样件名称; 样件编号; 状态描述. 2.0气囊总成（新璟欣囊皮）; 145-001; 1、测量最大外径＜125mm 2、囊皮有轻微龟裂，水检无气泡，未发现开胶或帘布线外露现象。. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 合格 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | 重卡 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 2.0气囊总成（新璟欣囊皮） |
| 规格型号 | SHT0013134 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |
| 厚度 | / |

**报告结束**