试  验  报  告

试验名称：曲率半径

| 主检： |  | 日期： | 2021年7月21日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 主镜镜片/广角镜镜片 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | REM0010149/REM0010153 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 项目管理部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 刘鹏 | 送样日期 | 2021年7月20日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年7月21日 |
| 试验项目 | 曲率半径 |  |  |
| 试验标准 | GB-15084-2013 |  |  |
| 试验目的 | DV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年7月21日—2021年7月21日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后视镜曲率仪 | L-133 | R32-TE | 北京同锐鑫科技有限公司 | 0.001mm | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将后视镜放在水平面上，仪器通过反射面中心，并平行于镜子B线段或垂直于该线段上，距离全长的1/3、1/2、2/3处，横向纵向各测量一次，按公式rp1=(r1+r1′)/2 rp2=(r2+r2′)/2 rp3=(r3+r3′)/2 r=(rP1+rp2+rp3)/3计算。

2、评价标准

主镜片：1200+300 广角镜片：300+25

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 项目; 1/3; 1/2; 2/3. r1; r1′; r2; r2′; r3; r3′. 主镜片; 142-005; 测量值mm; 0.457; 0.409; 0.460; 0.397; 0.431; 0.404. 曲率半径r mm; 1177. ¦max(ri-rpi)/r¦; 0.073; ¦max(rpi-r)/r¦; 0.003. 广角镜片; 142-002; 测量值mm; 1.525; 1.555; 1.551; 1.541; 1.574; 1.596. 曲率半径r mm; 321. ¦max(ri-rpi)/r¦; 0.010; ¦max(rpi-r)/r¦; 0.011.

2、结果照片

3、试验结论

不合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | H6 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 主镜镜片/广角镜镜片 |
| 规格型号 | REM0010149/REM0010153 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**