试  验  报  告

试验名称：盐雾试验

| 主检： |  | 日期： | 2021年8月2日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 自攻钉 | 车 型 | H6后视镜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | ST4.8*25/ST2.9*13/ST4.2*25 /ST6.3*30 | 样品数量 | 40件 |
| 委托单位 | 前期采购 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 乔丽 | 送样日期 | 2021年7月1日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年7月1日 |
| 试验项目 | 盐雾试验 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年7月1日—2021年7月31日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐雾腐蚀箱 | Q-057 | / | 广品测试 | 0.1℃ | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 在盐雾试验箱内进行。以与垂直线30°角放置在盐雾箱中，要求样板之间不能互相遮挡和接触。控制箱内温度在35±2℃ 连续喷雾，盐水浓度为（5±1）％的NaCl溶液，PH为6.5～7.2盐雾箱内，进行 720h耐盐雾试验。

2、评价标准

试验后，无基础金属锈蚀，表面无迁移。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

供应商; 样件名称; 样件规格; 状态描述. 上海永协; 自攻钉; ST4.8*25; 试验后，无基础金属锈蚀，表面无迁移。. 自攻钉; ST2.9*13; 试验后，无基础金属锈蚀，表面无迁移。. 自攻钉; ST4.2*25; 试验后，无基础金属锈蚀，表面无迁移。. 自攻钉; ST6.3*30; 试验后，无基础金属锈蚀，表面无迁移。.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 |  | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | H6后视镜 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 自攻钉 |
| 规格型号 | ST4.8*25/ST2.9*13/ST4.2*25/ST6.3*30 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**