试  验  报  告

试验名称：性能测试

| 主检： |  | 日期： | 2021年8月22日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 4-6变径接头 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010098 | 样品数量 | 20件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 郭建军 | 送样日期 | 2021年8月20日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年8月22日 |
| 试验项目 | 性能测试 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | 外购件 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年8月22日—2021年8月22日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2021年7月28日 |
| 2 | 低温箱 | R-005 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- Φ4端在常温与-40℃，垂直方向施加力，接头折弯压力≥300N； - Φ4端在常温与-40℃，水平方向施加力，接头折弯压力≥60N； - Φ6端在常温与-40℃，垂直方向施加力，接头折弯压力≥450N； - Φ6 端在常温与-40℃，水平方向施加力，接头折弯压力≥100N；

2、评价标准

1、试验后接头不能有断裂。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 环境; Φ4 端. 垂直方向施加力（N）; 是否断裂; 水平方向施加力（N）; 是否断裂. 4-6变径接头; 167-001; 常温; 378.70; 否; 57; 否. 167-002; 386.22; 否; 55.36; 是. 167-003; 372.48; 否; 70.2; 否. 167-004; 402.50; 否; 81.32; 否. 167-005; 348.06; 否; 58.54; 是. 167-006; -40℃; 267.04; 否; 71.26; 否. 167-007; 255.98; 否; 70.72; 否. 167-008; 243.42; 否; 71.58; 否. 167-009; 329.46; 否; 69.71; 否. 167-010; 351.48; 否; 73.29; 否. Φ6 端. 167-011; 常温; 391.58; 否; 117.96; 是. 167-012; 513.30; 否; 112.60; 是. 167-013; 551.98; 否; 112.24; 是. 167-014; 518.54; 否; 111.9; 是. 167-015; 532.74; 否; 112.32; 是. 167-016; -40℃; 513; 否; 123.46; 是. 167-017; 517; 否; 88.14; 否. 167-018; 514; 否; 109.52; 否. 167-019; 513; 否; 107.14; 是. 167-020; 515; 否; 106.77; 否.

2、结果照片

3、试验结论

不合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 4-6变径接头 |
| 规格型号 | BPC0010098 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**