试  验  报  告

试验名称：高温爆破压力试验

| 主检： |  | 日期： | 2021年9月4日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“实验室”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“实验室”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 软尼龙材质气管 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 6件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 王志伟 电话：18031414583 | 送样日期 | 2021年8月25日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年8月26日 |
| 试验项目 | 高温爆破压力试验 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | 外购件 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年8月26日—2021年8月26日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热老化试验箱 | R-006 | QL-100 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±0.5％ | 2021年12月9日 |
| 2 | 增压泵 | / | ZTS-ZTA05 | 菲恩特 | / | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1、随机选取长度500mm长的黑色和白色气管各3根； 2、将气管一端封闭，另一端与气源连接； 3. 将气管放置在高温箱内，气管内部气体压力1.5MPa，在70℃环境下静止保压，保压时间30min（时间从温达70℃时开始算起）； 4. 保持环境温度不变，逐步提高气管内空气压力，每升高0.1MPa保压60s后若气管未爆破则继续升压，直至气管爆破为止； 5. 记录气管爆破时的压力和在该压力下保压的时间； 6、试验前后分别测量管子同一位置的直径并记录；

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

项目; 环境; 样件编号; 颜色; 气管爆破前直径; 气管爆破后直径; 结果. 70°高温爆破压力试验; 高温; 175-013; 白色; 6.1MM; 6.45MM; 升至2.7MPa保压50秒气管破裂. 175-014; 6.06MM; 6.45MM; 升至2.7MPa保压55秒气管破裂. 175-015; 6.08MM; 6.98MM; 升至2.7MPa保压26秒气管破裂. 175-016; 黑色; 6.10MM; 6.40MM; 升至2.8MPa保压55秒气管破裂. 175-017; 6.07MM; /; 升至2.8MPa 保压1分钟后完好. 175-018; 6.03MM; /; 升至2.8MPa 保压1分钟后完好.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 软尼龙材质气管 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**