试  验  报  告

试验名称：缝合强度

| 主检： |  | 日期： | 2021年9月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2021年3月18日 |
| 批准： |  | 日期： | 2021年3月18日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无检测机构“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 统帅主料/统帅辅料/织物 | 车 型 | 统帅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 24件 |
| 委托单位 | 造型部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 王冠宇 电话：16619721680 | 送样日期 | 2021年9月8日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年9月9日 |
| 试验项目 | 缝合强度 |  |  |
| 试验标准 | GB/T13773.1 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年9月9日—2021年9月9日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2021年11月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 用一块备用织物将缝纫机调整至缝制状态。裁取一块尺寸为350mm×至少700mm的织物式样，将式样对折，折痕平行于式样的长度方向。按确定的缝制条件缝合试样。 - 从每个含有接缝的实验室中剪取至少5块宽度为100mm的试样。如图1 - 在距缝迹10mm处剪切掉试样的4角（图2中的阴影部分），其宽度为25mm，得到有效的试样宽度为50mm，在距缝迹10mm的区域内，整个宽度为100mm，用于试样的接缝试样形状如图3所示。 - 设定拉伸试验仪的隔距长度为200mm±1mm。 - 设定拉伸试验仪的拉伸速度为100mm/min。 - 夹持试样，将试样夹持在夹钳中，是试样长度方向的中心线与夹钳的中心线重合，且与试样的接缝垂直，使接缝位于两夹钳距离的中间位置上。夹紧上夹钳，试样在自身重力下悬挂，使其平直置于下夹钳中，夹紧下夹钳。 - 启动试验仪直至试样破坏，记录最大力，以牛顿（N）表示，并记录接缝试样破坏的原因： - 织物断裂 - 织物在钳口处断裂 - 织物在接缝处断裂 - 缝纫线断裂 - 纱线滑移 - 上述项中的任意组合

2、评价标准

- 主面料断裂≥300N。 - 辅面料断裂≥200N。 - 织物与PVC面片≥200N。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果 项目 样件名称; 样件编号; 缝合强度（N）; 破坏位置. 统帅织物主面料; 178-001; 483.64; 织物断裂. 178-002; 480.74; 织物断裂. 178-003; 506.78; - 织物在接缝处断裂. 178-004; 497.42; 织物断裂. 178-005; 476.36; 织物在接缝处断裂. 178-006; 439.66; 织物在接缝处断裂. 178-007; 460.36; 织物在接缝处断裂. 178-008; 468.08; 织物在接缝处断裂. 178-009; 416.94; 织物在接缝处断裂. 178-010; 461.90; 织物在接缝处断裂. 统帅PVC辅面料; 178-011; 599.74; 缝纫线断裂. 178-012; 676.58; 缝纫线断裂. 178-013; 587.44; 缝纫线断裂. 178-014; 592.80; 缝纫线断裂. 178-015; 645.40; 缝纫线断裂. 178-016; 663.82; 缝纫线断裂. 178-017; 541.18; 缝纫线断裂. 178-018; 667.38; 缝纫线断裂. 178-019; 660.14; 缝纫线断裂. 178-020; 662.80; 缝纫线断裂. 统帅织物与PVC缝合面片; 178-021; 466.42; 织物在接缝处断裂. 178-022; 512.88; 织物在接缝处断裂. 178-023; 520.94; 缝纫线断裂. 178-024; 485.14; 织物在接缝处断裂.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | 统帅 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 统帅主料/统帅辅料/织物 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**