试  验  报  告

试验名称：拉伸断裂伸长率

| 主检： |  | 日期： | 2021年10月12日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室
声       明

- 报告无检测机构“检测专用章”章无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知主检人。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 内镜镜片背贴 | 车 型 | 3GD |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 成都技术质量科 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 谭文波 18980990401 | 送样日期 | 2021年8月13日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年10月12日 |
| 试验项目 | 拉伸断裂伸长率 |  |  |
| 试验标准 | TL 581-2016 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检测项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年10月12日—2021年10月12日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度： 23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2022年8月21日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

试验 样品宽度：25 mm；拉扯速度：100 mm/min。

2、评价标准:

抗拉强度：≥ 100 N 断裂伸长率：≥ 10%

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样件编号; 断裂伸长率（%）; 抗拉强度（N）. 内镜镜片背贴; 158-013; 9.04; 93.62. 158-014; 11.97; 100.50. 158-015; 10.29; 94.92.

2、结果照片

3、试验结论

不合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 3GD内镜镜片 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |
| 厚度 | / |

**报告结束**