试  验  报  告

试验名称：回弹率

| 主检： |  | 日期： | 2021年11月4日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”章无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | ZT3#大方块 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 5件 |
| 委托单位 | 河北技术质量部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 倪剑恒 18610117463 | 送样日期 | 2021年11月3日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年11月4日 |
| 试验项目 | 回弹率 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 6670-2008 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年11月4日—2021年11月4日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫塑料落球回弹测定仪 | Q-016 | XLH-460/500 | 长春科新试验仪器设备有限公司 | ＜1.5% | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

方法B 预压状态调节（不使用闭孔软质泡沫材料） 在试验前，在0.4mm/s-6mm/s速度下，将试样压缩到原始厚度的75%-80%，预压2次调节，然后允许试样有一个10min±5min的恢复期。 调整管的高度为460mm±0.5mm，将钢球置于安装位置，释放钢球，钢球在下落或回弹过程中接触管子内壁，测量结果无效。 钢球直径16mm±0.5mm。 钢球质量为16.3g。 三个试样分别要在1min内至少得到3个有效的回弹值，记录同一个试样回弹率的最大值。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 序号; 第一次（%）; 第二次（%）; 第三次（%）; 最大值（%）. ZT3#大方块; NO.1; 64.0; 65.0; 65.0; 65.0. NO.2; 66.9; 66.4; 67.4; 67.4. NO.3; 66.0; 66.9; 66.9; 66.9. 平均值; 66.4.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | ZT3#大方块 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**