试  验  报  告

试验名称：阻燃性试验

| 主检： |  | 日期： | 2021年10月16日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无实验室“检测专用章”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 靠背及头枕发泡 | 车 型 | M3000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0012727 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅研发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李超峰 电话：18610116149 | 送样日期 | 2021年8月3日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年10月15日 |
| 试验项目 | 阻燃性试验 |  |  |
| 试验标准 | GB 8410 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 | 本报告涵盖如下件号 SHT0012340/SHT0012981 |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年10月15日—2021年10月15日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 织物阻燃性试验仪温度测试系统 | R-083 | YG(B)-815D-II | 温州大荣纺织标准仪器厂 | 0.1s、1℃ | 2021年12月8日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.如果试样暴露在火焰中15s，熄灭火源试验仍未燃烧，或试样能燃烧，但火焰达到第一测量标线之前熄灭，无燃烧距离可计，则被认为满足燃烧速度要求，结果均记为A-0mm/min。

2、评价标准

1.≤100mm/min(除电器元件)，电器元件应不低于等级B.

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样品编号; 燃烧时间; 燃烧距离; 燃烧速度. 靠背及头枕发泡 152-13; 1#; /; /; A-0 mm/min. 2#; /; /; A-0 mm/min. 3#; /; /; A-0 mm/min. 4#; /; /; A-0 mm/min. 5#; /; /; A-0 mm/min.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | M3000 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 靠背及头枕发泡 |
| 规格型号 | SHT0012727 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**