试  验  报  告

试验名称：防老化能力

| 主检： |  | 日期： | 2021年11月22日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室
声       明

- 报告无实验室“检测专用章”章无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | PP+TPE防啸垫左/右 | 车 型 | BC311 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 8202121X1004A 8202221X1004A | 样品数量 | 6件 |
| 委托单位 | 成都技术质量科 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 谭文波 18980990401 | 送样日期 | 2021年8月13日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年10月11日 |
| 试验项目 | 防老化能力 |  |  |
| 试验标准 | VW 44045-PP10中5.14项 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检测项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年10月11日—2021年11月20日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度： 23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温试验箱 | R-004 | WG3002 | 重庆银河试验仪器 有限公司 | ±1℃ | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

持续对流空气老化试验要在完好的成品件在（150±1）℃情况下进行，若用成品的截取件来做试验也是容许的。时间≥1000h。

2、评价标准:

当试样在任何部位出现分解时，催化便成事实（材料变成碎屑）。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 样件名称; 样件编号; 状态描述. 防啸垫左; 159-089; 1006h试验后，样件未出现分解，状态完好。. 防啸垫右; 159-090; 1006h试验后，样件未出现分解，状态完好。. 防啸垫左; 159-091; 1006h试验后，样件未出现分解，状态完好。. 防啸垫右; 159-092; 1006h试验后，样件未出现分解，状态完好。. 防啸垫左; 159-093; 1006h试验后，样件未出现分解，状态完好。. 防啸垫右; 159-094; 1006h试验后，样件未出现分解，状态完好。. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 合格 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 |  | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | BC311 |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | PP+TPE防啸垫左/右 |
| 规格型号 | 8202121X1004A/8202221X1004A |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |
| 厚度 | / |

**报告结束**