试  验  报  告

试验名称：阻燃

| 主检： |  | 日期： | 2021年11月22日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”章无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | WH50-3#大方块 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 5件 |
| 委托单位 | 河北技术质量部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 倪剑恒 18610117463 | 送样日期 | 2021年11月16日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年11月22日 |
| 试验项目 | 阻燃 |  |  |
| 试验标准 | GB 8410-2006 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年11月22日—2021年11月22日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：15.1℃；湿度：45.7 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 织物阻燃性试验仪温度测试系统 | R-083 | YG(B)-851D-II | 温州大荣纺织标准仪器厂 | 0.1s、1℃ | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1．将试样支架推进燃烧箱，试样放在燃烧箱中央，置于水平位置。在煤气灯空气进口关闭状态下点燃煤气灯，并使火焰高度为38mm，使试样自由端处于火焰中引燃15s，然后熄掉火焰（关闭煤气灯阀门）。 2.火焰从试样自由端起向前燃烧，当传播火焰根部通过第一标线的瞬间开始计时。注意观察燃烧较快一面的火焰传播情况。 3.当火焰达到第二标线或者火焰在达到第二标线前熄灭时，同时停止计时。若火焰在达到第二标线之前熄灭，则测量从第一标线起到火焰熄灭时的燃烧距离。 4如果从计时开始，试样长时间缓慢燃烧，则可以在实验计时20min中时终止试验，并记录燃烧时间及燃烧距离。 5计算公式：V=60*（L/T） V-燃烧速度，单位毫米每分钟（mm/min） L-燃烧距离，单位毫米（mm） T-燃烧距离L所用的时间，单位为秒（s） 燃烧速度以5块或更多样品的燃烧速度最大值为测试结果。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 样件名称; 样品编号; 燃烧时间(s); 燃烧距离（mm）; 燃烧速度（mm/min）. WH50-3# 大方块; NO.1; 40.4; 20; B. NO.2; 20.2; 10; B. NO.3; 22.0; 15; B. NO.4; /; /; A-0. NO.5; 23.3; 20; B. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 不评价 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | WH50-3#大方块 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**