试  验  报  告

试验名称：座椅骨架总成耐久

| 主检： |  | 日期： | 2021年11月22日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2021年3月18日 |
| 批准： |  | 日期： | 2021年3月18日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

- 送样检测仅对样品负责。

- 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副驾驶座椅总成 | 车 型 | EVC3-奥杰 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | X168100000003 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅研发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张学 17611415038 | 送样日期 | 2021年11月4日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年11月18日 |
| 试验项目 | 座椅骨架总成耐久 |  |  |
| 试验标准 | Q/FT A022 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 | 本报告涵盖：驾驶员座椅总成X168100000004 |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年11月18日—2021年11月20日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：60 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2021年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

a) 在温度23 ℃±2 ℃、相对湿度65%±5%条件下进行； b) 将座椅骨架总成固定在试验台上并调节至设计位置； c) 在靠背顶部中心处，施加一个（水平向前200±20N -> 水平向后500±25N）的循环载荷，频率为30次/min； d) 前排座椅加载20000次循环，非前排座椅加载为10000次循环。

2、评价标准

座椅加载20000次，在循环载荷过程中应无异响。试验后，座椅靠背调节及锁止功能正常，各部件无损坏。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 座椅加载17679次，靠背骨架断裂。 |  |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 不合格 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | EVC3-奥杰 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 副驾驶座椅总成 |
| 规格型号 | X168100000003 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**