试  验  报  告

试验名称：高温爆破试验

| 主检： |  | 日期： | 2021年12月13日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”章无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 台湾凯鹏与SMC白色软尼龙管 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 6件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 孙国 13898083378 | 送样日期 | 2021年12月9日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年12月13日 |
| 试验项目 | 高温爆破试验 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年12月13日—2021年12月13日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：11.8℃；湿度：17.7 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热老化试验箱 | R-006 | 0-100℃ | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±2℃ | 2022年12月5日 |
| 2 | 储气罐 | / | / | 菲斯特 | / |  |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1、随机选取长度600mm长的样品3根； 2、将气管一端封闭，另一端与气源连接； 3.将气管放置在高温箱内，气管内部气体压力1.0MPa，在70℃环境下静止保压，保压时间30min（时间从温度到达70℃时开始计算）； 4.保持环境温度不变，逐步提高气管内空气压力每升高0.1MPa保压60s后继续升压，直至气管爆破为止； 5、记录气管爆破时的压力和在该压力下保压的时间； 6、记录气管试验前后的直径并记录。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 台湾凯鹏. 样品名称; 样品编号; 爆破压力（Mpa）; 保压时间（s）. 白色软尼龙管; 234-007; 2.6Mpa未爆; 3min. 234-008; 2.6Mpa未爆; 3min. 234-009; 2.6Mpa未爆; 3min. SMC. 样品名称; 样品编号; 爆破压力（Mpa）; 保压时间（s）. 白色软尼龙管; 234-010; 1.5Mpa气管与两通接头脱离; 15min. 234-011; 1.7Mpa气管与两通接头脱离; 10s. 234-012; 2.2Mpa气管与两通接头脱离; 10s. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 不评价 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 台湾凯鹏与SMC白色软尼龙管 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**