试  验  报  告

试验名称：压陷硬度

| 主检： |  | 日期： | 2021年12月16日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”章无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员靠背泡沫总成 驾驶员座垫泡沫总成 | 车 型 | EVC3-奥杰 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 6805330X2001A 6803250X2001A | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张学 17611415038 | 送样日期 | 2021年10月20日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年12月14日 |
| 试验项目 | 压陷硬度 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 10807-2006 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年12月14日—2021年12月14日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：22℃；湿度：50 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡棉压缩硬度试验机 | Q-014 | WZN-9010 | 深圳市维智纳精密仪器有限公司 | ±0.5%F.S | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1、所有试验样品应自生产起在自然条件下放置72 h后进行，样品在试验之前应在标准试验条件下，经过不少于16 h的状态调节，温度为23 ℃±2 ℃及相对湿度为50%±10%的空气中进行， 2、试样样块边长380+20 mm，厚度为（50±2）mm。 3、直径为(200～203）mm的圆盘形压头，底部边缘倒圆半径为（1.0～1.5）mm。 4、调节后立即进行试验。把样块放在支撑板表面上，将样块中心位置置于压头下方，一侧有凹的样块应使有凹的一侧朝向支撑板。使压头缓慢下降，在样块表面施加（3～5）N的力。压头以100 mm/min的速度压陷样块，压入样块厚度的（70±2.5）%后，再以同样的速度卸载。重复加载和卸载两次， 5、进行三次预压后，立即压陷试样，压入试样厚度的（40±1）%时；保持（30±1）s。记录相应的力（N）,然后卸载。

2、评价标准

靠背40%的压陷硬度：（180±30）N 座垫40%的压陷硬度：（220±30）N

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 硬度（N）. 驾驶员靠背泡沫总成; 197-006; 245.0. 驾驶员座垫泡沫总成; 197-005; 262.0.

2、结果照片

3、试验结论

不合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | EVC3-奥杰 |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 驾驶员靠背泡沫总成 驾驶员座垫泡沫总成 |
| 规格型号 | 6805330X2001A 6803250X2001A |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**