检  测  报  告

试验名称：耐刮擦

| 主检： |  | 日期： | 2021年12月17日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”章无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 免喷涂面罩 | 车 型 | BC316 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 后视镜技术中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭立东 13120873353 | 送样日期 | 2021年12月13日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年12月17日 |
| 试验项目 | 耐刮擦 |  |  |
| 试验标准 | DIN EN ISO 2409 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年12月17日—2021年12月17日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：22℃；湿度：50 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附着力测试仪 | Q-027 | QFH-HD600-3 | 北京飞稳科技有限公司 | 1±0.1mm | 2022年12月14日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1、将试片放置在足够硬度的平板上； 2、手持划格器手柄，使多刃切割刀垂直于试片平面； 3、以均匀压力，平稳不颤动的手法和20-50mm/s的切割速度割划； 4、将试片旋转90度，在所割划的切口上重复以上操作，以使形成格阵图形； 5、用软毛刷刷格阵图形的两边对角线轻轻地向后5次，向前5次的刷试片； 6、试验至少在试片的三个不同位置上完成，如果三个位置的试验结果不同，应在多余位置上重复实验，同时记录全部结果。 7、如需更换多刃切割刀，可用螺丝刀将刀体上两个螺丝旋松，换上所用的刀，把刀刃扣部位铁箱手柄一侧，将螺丝旋紧。 8、用3M胶带纸覆盖在交叉区，用橡皮摩擦胶带以得到统一的附着力并减少残存空气，室温下稳定1min，用手提着胶带末端向上向前快速撕掉，评价漆膜状况。

2、评价标准

1、在网格线切点上有细小涂层龟裂； 2、龟裂面不大于网格切割面的5% 。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 样品名称; 样件编号; 状态描述. 免喷涂面罩; 235-001; 1、在网格线切点上有细小涂层龟裂； 2、龟裂面小于网格切割面的5% 。. 235-002; 1、在网格线切点上有细小涂层龟裂； 2、龟裂面小于网格切割面的5% 。. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 合格 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 |  | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | BC311 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 免喷涂面罩 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**