试  验  报  告

试验名称：撕裂强度

| 主检： |  | 日期： | 2021年12月16日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”章无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员靠背泡沫总成 驾驶员座垫泡沫总成 | 车 型 | EVC3-奥杰 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 6805330X2001A 6803250X2001A | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 座椅工程部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张学 17611415038 | 送样日期 | 2021年10月20日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年12月14日 |
| 试验项目 | 撕裂强度 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 10808-2006 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年12月14日—2021年12月14日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：22℃；湿度：50% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2022年8月21日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.小心将试片展开，置于试验机的夹具上，调节到合适位置， 2. 以50±5mm/min的速度撕裂样品，在撕裂过程中，如有需要保持试样的切口处于中心位置，可用锋利的刀具进行辅助切割， 3.当试样撕至25mm±5mm时，记录显示屏或刻度盘上的最大力值，如果试样在撕开30mm前破坏，则应重新取样进行试验。

2、评价标准

≥220N/m

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 样品编号 | 检测结果(N/m) |  |
| 主驾靠背泡沫 | NO.1 | 269.0 |  |
|  | NO.2 | 292.0 |  |
|  | NO.3 | 255.0 |  |
|  | NO.4 | 292.0 |  |
|  | NO.5 | 238.5 |  |
|  | 撕裂强度中值 | 269.0 |  |
| 主驾座垫泡沫 | NO.1 | 281.0 |  |
|  | NO.2 | 321.5 |  |
|  | NO.3 | 257.0 |  |
|  | NO.4 | 301.5 |  |
|  | NO.5 | 281.0 |  |
|  | 撕裂强度中值 | 281.0 |  |
| 2、结果照片 |  |  |  | 撕裂强度中值 |
| 3、试验结论 |  |  |  |
| 合格 |  |  |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |  |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 驾驶员靠背泡沫总成 驾驶员座垫泡沫总成 |
| 规格型号 | 6805330X2001A 6803250X2001A |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**