试  验  报  告

试验名称：拉脱力

| 主检： |  | 日期： | 2021年11月11日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无实验室“检测专用章”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖实验室“检测专用章”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 直通（4-4）接气管 直通（4-6）接气管 直通（4-4-4）接气管 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 18件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭建军 电话：13051258130 | 送样日期 | 2021年10月19日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年10月26日 |
| 试验项目 | 拉脱力 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 试验目的 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年10月26日—2021年10月26日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2021年12月9日 |
| 2 | 热老化试验箱 | R-006 | QL-100 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±0.5％ | 2021年12月9日 |

1、试验方法

- 1.随机选取长度600MM的气管样品； - 2.在常温下使用工装将气管插入气阀接头或两通/三通接头中，插入前气管不允许加热，气管要插到接头的根部，不能有任何损伤； - 3.将气阀/接头固定，沿轴向方向以25±3mm/min速度直至将气管拉脱力为止； - 4.将装配好的样件放入70℃的高温试验箱中，保持2H后，迅速取出安装在拉力试验机上进行试验； - 5.将气阀/接头固定，沿轴向方向以25±3mm/min速度直至将气管拉脱力为止； - 注意：试验时，做完一根后再从高温箱中取出下一根气管。

2、评价标准

- 1.记录拉托时的力值。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 环境; 拉脱力（N）. 直通（4-4）接气管; 常温; 146.78; 146.48; 142.46. 直通（4-6）接气管; 146.78; 146.48; 142.46. 直通（4-4-4）接气管; 156.86; 151.10; 144.92. 直通（4-4）接气管; 70℃; 140.56; 119.74; 133.16. 直通（4-6）接气管; 192.94; 176.22; 189.62. 直通（4-4-4）接气管; 104.86; 131.26; 133.1.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 | 试验后 |  |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 直通（4-4）接气管/直通（4-6）接气管/直通（4-4-4）接气管 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**