检  测  报  告

试验名称：气袋爆破测试

| 主检： |  | 日期： | 2021年12月29日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 两气袋腰托 | 车 型 | 轻卡减震座椅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0012464 | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 联系方式 | 郭功利 电话;17731246195 | 送样日期 | 2021年12月21日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2021年12月26日 |
| 试验项目 | 气袋爆破测试 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目不符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2021年12月26日—2021年12月26日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：9.2℃；湿度：25.4 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增压泵 | / | / | 菲斯特 | / | 2022年12月5号 |
|  | 高温试验箱 | R-004 | R-004 | 重庆银河试验仪器有限 | ±1℃ | 2022年12月5号 |
|  | 低温箱 | R-005 | R-005 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2022年12月5号 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将三套气袋测完密封后，分别放置于常温、低温、-40℃、高温70℃一小时，之后开始将气袋和气源连接好，开始充气，初始充气压力0.05MPa，保持3分钟，之后每增加0.01MPa，保持3分钟，以次类推，直至气袋破损。

2、评价标准

＞0.12MPa

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 环境; 结果. 黑色; 白色. 两气袋腰托; 239-001; 常温; 升至0.16MPa保压2分钟后爆开; 升至0.16MPa保压2.5分钟后爆开. 239-002; -40℃; 升至0.16MPa保压后完好; 升至0.16MPa保压后完好. 239-003; 70℃; 0.05保压3分钟后升至0.06MPa时爆开; 0.05保压3分钟后升至0.06MPa时爆开.

2、结果照片

3、试验结论

不合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验中 |  |  |
| 试验前 | 试验后 |  |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | 轻卡减震座椅 |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 两气袋腰托 |
| 规格型号 | SHT0012464 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**