检  测  报  告

试验名称:高温耐久试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年1月15日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无实验室“检测专用章”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 腰托气袋PV材质+轻卡座椅靠背 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 王志伟 电话：18031414583 | 送样日期 | 2022年1月12日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年1月14日 |
| 试验项目 | 高温耐久试验 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年1月14日—2022年1月14日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：8.1℃；湿度：26.8 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.将1个PU材质腰托气袋安装到轻卡减震座椅靠背上，对气袋进行充气直到充满，在高温2小时，然后反复对气袋充放气，多次充放气后，将靠背拆开，查看腰托气袋的情况。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

反复充放气5次，每次充放气时间为10min，气袋无异常，然后按压充气阀，充气阀打开气袋充气18min后，气袋爆炸。 样件名称; 样品编号; 结果. 腰托气袋PV材质+轻卡座椅靠背; 013-001; 反复充放气5次，每次充放气时间为10秒，气袋无异常，然后按压充气阀，充气阀打开气袋充气，气阀没有到溢流状态，气袋爆炸。. 013-002; 反复充放气5次，每次充放气时间为10秒，气袋无异常，然后按压充气阀，充气阀打开气袋充气18秒后，气袋无异常。.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 腰托气袋PV材质+轻卡座椅靠背 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**