检  测  报  告

试验名称：性能测试

| 主检： |  | 日期： | 2022年2月17日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无实验室“检测专用章”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 4-6变径接头 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010098 | 样品数量 | 20件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭建军 电话：13051258130 | 送样日期 | 2022年2月15日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年2月16日 |
| 试验项目 | 性能测试 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年2月16日—2022年2月16日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：8.1℃；湿度：26.8 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2022年8月21日 |
| 2 | 低温箱 | R-005 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- Φ4端在常温与-40℃，垂直方向施加力，接头折弯压力≥150N； - Φ4端在常温与-40℃，水平方向施加力，接头折弯压力≥30N； - Φ6端在常温与-40℃，垂直方向施加力，接头折弯压力≥250N； - Φ6 端在常温与-40℃，水平方向施加力，接头折弯压力≥50N；

2、评价标准

1、试验后接头不能有断裂。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 环境; Φ4 端. 垂直方向折弯压力（N）; 是否断裂; 水平方向折弯压力（N）; 是否断裂. 4-6变径接头; 033-001; 常温; 302.94; 否; 94.54; 否. 033-002; 429.54; 否; 87.2; 否. 033-003; 433.20; 否; 72.76; 否. 033-004; 362.98; 否; 75.36; 否. 033-005; 400.08; 否; 96.94; 否. 033-006; -40℃; 411.16; 否; 90.14; 否. 033-007; 409.50; 否; 109.48; 否. 033-008; 363.76; 否; 86.72; 否. 033-009; 322.78; 否; 90.68; 否. 033-010; 433.14; 否; 112.42; 否. Φ6 端. 033-011; 常温; 661.12; 否; 224.50; 否. 033-012; 776.92; 否; 158.44; 否. 033-013; 648.82; 否; 144.32; 否. 033-014; 660.36; 否; 157.24; 否. 033-015; 667.62; 否; 156.42; 否. 033-016; -40℃; 645.46; 否; 185.10; 否. 033-017; 654.44; 否; 185.56; 否. 033-018; 650.54; 否; 148.84; 否. 033-019; 704.70; 否; 149.52; 否. 033-020; 662.30; 否; 136.62; 否.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 4-6变径接头 |
| 规格型号 | BPC0010098 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**