检  测  报  告

试验名称：硬度

| 主检： |  | 日期： | 2022年3月23日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

- 送样检测仅对样品负责。

- 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 球头弹卡 | 车 型 | 3GD |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | 3GD 857 511 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 后视镜技术中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭立冬 13120873353 | 送样日期 | 2022年3月23日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年3月23日 |
| 试验项目 | 硬度 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 | 因要求结果为维氏硬度，所以对照洛氏、维氏硬度换算表。对应洛氏范围为（38.8～41.8） |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年3月23日—2022年3月23日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：15℃；湿度：46 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洛氏硬度机 | N-005 | HR-150DT | 上海材料试验机厂制造 | <±1.0% | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

使用洛氏硬度机对样条进行硬度检测。380+30（HV）

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 状态描述. 球头弹卡; 057-001; 试验结果为50HRC。因结果要求为HV，试验设备为洛氏硬度机，对照洛氏、维氏硬度换算表结果为512.8HV。结果仅供参考。.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | 3GD |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 球头弹卡 |
| 规格型号 | 5GD 857 511 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**