检  测  报  告

试验名称：高温耐压

| 主检： |  | 日期： | 2022年4月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”章无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”章无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | PA气管4×2.5 （本色/橙色/黑色/蓝色） | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010120/BPC0010119 BPC0010118/BPC0010108 | 样品数量 | 12件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭建军 13051258130 | 送样日期 | 2022年4月18日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年4月19日 |
| 试验项目 | 高温耐压 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年4月19日—2022年4月19日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：19.2℃；湿度：31.3 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热老化试验箱 | R-006 | QL-100 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±0.5％ | 2022年12月5日 |
| 2 | 储气罐 | / | ZTS-ZTA05 | 菲恩特 | / | 2022年12月9日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在70℃环境下，随意选取长度60cm气管3根，将气管一端封闭，另一端接1.2Mpa气体，保压30min。

2、评价标准

气管无爆破和局部明显膨胀变形。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 样品名称; 样品编号; 样品序号; 状态描述. PA气管4×2.5 （本色）; 073-005; NO.1; 气管无爆破和局部明显膨胀变形。. NO.2; 气管无爆破和局部明显膨胀变形。. NO.3; 气管无爆破和局部明显膨胀变形。. PA气管4×2.5 （橙色）; 073-006; NO.1; 气管无爆破和局部明显膨胀变形。. NO.2; 气管无爆破和局部明显膨胀变形。. NO.3; 气管无爆破和局部明显膨胀变形。. PA气管4×2.5 （黑色）; 073-007; NO.1; 气管无爆破和局部明显膨胀变形。. NO.2; 气管无爆破和局部明显膨胀变形。. NO.3; 气管无爆破和局部明显膨胀变形。. PA气管4×2.5 （蓝色）; 073-008; NO.1; 气管无爆破和局部明显膨胀变形。. NO.2; 气管无爆破和局部明显膨胀变形。. NO.3; 气管无爆破和局部明显膨胀变形。. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 合格 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | PA气管4×2.5 （本色/橙色/黑色/蓝色） |
| 规格型号 | BPC0010120/BPC0010119 BPC0010118/BPC0010108 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**