检  测  报  告

试验名称：高温拉脱力

| 主检： |  | 日期： | 2022年4月20日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 三通接头带气管/4-6变径接头带气管 4-4变径接头带气管 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 9件 |
| 委托单位 | 安陆普工厂 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭建军 13051258130 | 送样日期 | 2022年4月18日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年4月20日 |
| 试验项目 | 高温拉脱力 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年4月20日—2022年4月20日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：51 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2022年8月21日 |
| 2 | 高温试验箱 | R-004 | WG3002 | 重庆银河试验仪器有限公司 | ±1℃ | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 随机选取600mm长度的气管样品。 - 在常温下，使用工装将气管插入气阀接头或两通/三通接头中，插入前气管不允许加热，气管要插到接头的根部，不能有任何损伤。 - 将装配好的样件放入70℃的高温箱中，保持2h后，迅速取出安装在拉力试验机上进行试验。 - 将气阀或接头固定，沿轴向方向以25±3mm/min速度上升至将气管拉脱为止。 - 记录拉脱时的力值。

2、评价标准

>100N

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

| 1、试验结果 |  |
| --- | --- |
| 样件名称; 样件编号; 样件序号; 拉脱力（N）. 三通接头带气管; 074-004; NO.1; 135.20; 133.16. NO.2; 133.80; 130.88. NO.3; 137.44; 137.66. 4-6变径接头带气管; 074-005; NO.1; 140.88. NO.2; 137.50. NO.3; 176.08. 4-4变径接头带气管; 074-006; NO.1; 136.64. NO.2; 141.98. NO.3; 144.14. |
| 2、结果照片 |  |
| 3、试验结论 |  |
| 合格 |  |
| 备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准: |  |

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 三通接头带气管/4-6变径接头带气管 4-4变径接头带气管 |
| 规格型号 | / |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**