检  测  报  告

试验名称：折弯力-低温

| 主检： |  | 日期： | 2022年4月21日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知是实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 三通接头/4-6变径接头 4-4（直通）变径接头 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010011/ BPC0010098 BPC0010099 | 样品数量 | 20件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭建军 13051258130 | 送样日期 | 2022年4月18日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2022年4月21日 |
| 试验项目 | 折弯力-低温 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结果 | 经检验所送样品所检验项目符合要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年4月21日—2022年4月21日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 王伟 |
| 环境温/湿度： | 温度：19.4℃；湿度：47.3 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2022年8月21日 |
| 2 | 低温箱 | R-005 | DXF40-100 | 北京低温设备厂 | ±1℃ | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 在低温-40℃环境中，轴向方向施加力，接头折弯压力≥150N，径向方向施加力，接头折弯压力≥30N，不能有断裂。 - 注：4-6变径接头，轴向方向施加力，接头折弯压力≥250N，径向方向施加力，接头折弯压力≥50N。

2、评价标准

试验后接头不能有断裂。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 轴向方向施加力（N）. 三通接头; 075-004; NO.1; NO.2; NO.3; NO.4; NO.5. 161.38; 162.14; 164.72; 165.58; 168.10. 径向方向施加力（N）. NO.1; NO.2; NO.3; NO.4; NO.5. 40.28; 40.06; 40.17; 40.28; 40.31. 4-6变径接头; 075-005; 轴向方向施加力（N）. NO.1; NO.2; NO.3; NO.4; NO.5. 275.86; 273.74; 274.66; 275.66; 267.60. 径向方向施加力（N）. NO.1; NO.2; NO.3; NO.4; NO.5. 60.22; 60.50; 60.42; 60.20; 60.18. 4-4（直通）变径接头; 075-006; 轴向方向施加力（N）. NO.1; NO.2; NO.3; NO.4; NO.5. 167.04; 177.48; 170.24; 169.28; 168.04. 径向方向施加力（N）. NO.1; NO.2; NO.3; NO.4; NO.5. 40.12; 40.12; 40.08; 40.20; 40.36.

2、结果照片

3、试验结论

合格

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | / |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 三通接头/4-6变径接头 4-4（直通）变径接头 |
| 规格型号 | BPC0010011/ BPC0010098 BPC0010099 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |

**报告结束**