检  测  报  告

试验名称:安全带卷收器固定钣金焊接总成承接力

| 主检： |  | 日期： | 2022年5月9日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年3月28日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年3月28日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无检测机构“检测专用章”无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 安全带卷收器固定钣金焊接总成 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0011112 | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 联系方式 | 林东伟 手机：15774394381 | 送样日期 | 2022年5月6日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2022年5月7日 |
| 试验项目 | 安全带卷收器固定钣金焊接总成承接力 |  |  |
| 试验标准 | 试验申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结果 | 不评价 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2022年5月7日—2022年5月7日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 吴航波 |
| 环境温/湿度： | 温度：19.0℃；湿度：28.8% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 生产厂家 | 量程精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2022年12月5日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 0-1200N力和位移（可用角度表示）曲线 - 施力点;螺栓中心、安全带卷收器顶端 - 施力方向：力的方向与支撑面垂直 - 测试次数：2（工装/骨架）

2、评价标准:

- 输出数值，不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件 名称; 施力点; 力值（N）; 变形度(°); 备注. 安全带卷收器固定钣金焊接总成 099-001; 上施力点; 0; 5.35; 力值施加到500N时，支架严重变形。. 100; 3.95. 200; 2.85. 300; 1.45. 400; 0.00. 500; -9.35. 600; /. 700; /. 800; /. 900; /. 1000; /. 1100; /. 1200; /. 安全带卷收器固定钣金焊接总成 099-002; 螺栓中心; 0; 15.60. 100; 15.30. 200; 15.00. 300; 14.70. 400; 14.30. 500; 13.90. 600; 13.60. 700; 13.30. 800; 12.85. 900; 12.55. 1000; 12.15. 1100; 11.75. 1200; 11.35. 安全带卷收器固定钣金焊接总成 099-003; 上施力点; 0; 13.00; 力值从300N加载至400N时，支架严重变形。. 100; 11.90. 200; 10.10. 300; 8.15. 400; /. 500; /. 600; /. 700; /. 800; /. 900; /. 1000; /. 1100; /. 1200; /.

2、结果照片

3、试验结论

不评价

备注: 合格: 达到要求; 不合格: 未达到要求; 不评价:未提供评价标准:

六、试验照片

| 来样照片 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |  |
| 试验前 | 试验后 |

附录：样品情况表

| 项 目 | 样品情况 |
| --- | --- |
| 车辆名称、型号、商标 | / |
| 车辆类型 | H6 |
| 车辆生产厂 | / |
| 样品名称 | 安全带卷收器固定钣金焊接总成 |
| 规格型号 | SHT0011112 |
| 结构 | / |
| 材料名称 | / |
| 正面颜色 | / |
| 厚度 | / |

**报告结束**